Технико-экономические показатели и выводы:

В стендовом производстве наиболее эффективно использовать пропарочную камеру ямного типа, обеспечивающую достаточную тепловлажностную обработку производимых изделий. По данным СНиПа 3.09.01 – 85  «Производство сборных железобетонных конструкций» прочность бетона после тепловлажностной обработки производимых свай по стендовой технологии должна быть не ниже 70% от марочной.

Применяемая в проекте пропарочная камера ямного типа обеспечивает необходимую по СНиПу  отпускную прочность изделий, за счет рационально выбранного режима тепловой обработки, включающего предварительный подогрев, изотермическая выдержка при заданной температуре, а также период остывания с постепенным снижением температуры и давления.

Принятый режим тепловой обработки в 10 часов подобранному по СНиПу 3.09.01 – 85  «Производство сборных железобетонных конструкций.»: нагрев – 1,5 часа; изотермическая выдержка -  6 часов; остывание – 2 часа удовлетворяет условию выпуска изделий с 70% конечной прочности бетона от марочной.

Удельный расход пара по расчетам получился 80 кг/м³ - что в 2 раза ниже проектного расхода в 150 кг/м³. Уменьшенный расход пара обеспечивается применением высокоактивного цемента, малыми потерями теплоты в процессе тепловлажностной обработки, а также малый расход теплоносителя в период изотермической выдержки.

Основным преимуществом малого расхода теплоносителя, является в конечном итоге  уменьшение среднегодовой потребности в теплоносителе,  а также в конечном итоге накладных расходов и себестоимости изделия.