ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

1.Обоснование необходимости ТВО.

В настоящее время железобетон является в основном главным строительным материалом, объемы производства которого непрерывно растут.  Неотъемлемым процессом производства  сборного железобетона  является  тепловая  обработка.

Несмотря на определенные  усилия  тепловлажностная  обработка  была и остается наиболее значительным технологическим переделом времени, необходимого для изготовления изделий.

Режимы твердения  железобетонных  изделий следует назначать, исходя из необходимости  создания   оптимальных условий твердения и  возможно более полного  использования  прочностных свойств  бетона  при возможно  меньшем удельном расходе  цемента  и   с  обязательным  обеспечением   необходимой  долговечности  изделий.

Основным теплоносителем  при  ТВО  является  пар.  Пар как   более нагретое тело отдает теплоту парообразования менее нагретым телам – материалу и установке, нагревает их, а сам в виде конденсата удаляется из установки. За счет нагрева скорость реакции гидратации цемента резко возрастает и ускоряется процесс структурообразования бетона.

Постепенно материал в установке нагревается до температуры паровоздушной смеси. С ростом температуры ускоряются реакции гидратации и структурообразования. Время, которое проходит с начала нагрева до достижения бетоном температуры паровоздушной смеси, называют периодом тепловлажностной обработки.

Во второй период подача пара в установку продолжается. В материале по его сечению постепенно выравнивается поле температур. Это так называемый период изотермической выдержки.

Далее наступает третий период – охлаждения. В это время пар в установку не подается. Для более быстрого охлаждения установку вентилируют воздухом.

В этом случае с поверхностей материала, формы, установки быстро испаряется влага, бетон также начинает терять ее.

Некоторые бетонные изделия имеют большую начальную влажность, и ТВО не только не снижает их начального влагосодержания, но увеличивает его. Поэтому в практике ищут способы, которые позволили бы снизить влагосодержание продукции до нормативного.

Наиболее широкое распространение в щелевых пропарочных камерах получил электронагрев ТЭНами. Это способ принципиально отличается от нагрева паром, так как при нагреве из изделия с открытой поверхности испаряется часть влаги до получения в установке насыщенной водяным паром среды.

Для снижения конечного влагосодержания  в начальной камере создают в напольной камере создают условия твердения за счет нагрева газообразным теплоносителем, в котором регулируют начальную относительную влажность. Регулирование относительной влажности позволяет при частичном изменении влаги из бетона оставить в нем достаточное количество воды для гидратации цементного клинкера.

Пропаривание бетона значительно ускоряет физико-химические процессы твердения, что позволяет в короткий срок получить бетоны требуемой прочности. В это же время при пропаривании возникают деструктивные процессы, которые повышают пористость и понижают физико-механические свойства бетона. Структурные нарушения в бетоне могут возникать в периоды подъема и понижения температуры. Для их устранения необходимо применение предварительного выдерживания бетона, рациональных скоростей подъема и снижения температуры, использование горячих бетонных смесей, предварительно разогретых паром или электрическим током.

Нарушение структуры твердеющего бетона в процессе тепловой обработки в основном сводится к следующему: объемные изменения, вызванные тепловым расширением составляющих бетон материалов главным образом увеличением объема свободной воды и вовлеченного воздуха, в том числе и расширяющимся растворенным в воде и абсорбированным воздухом; избыточное давление паровоздушной среды, возникающее в парах бетона; миграция влаги вследствие изменения внутреннего давления в пузырьках вовлеченного воздуха различного давления при нагревании; объемное изменение материала в результате внутреннего переноса тепла и вещества в виде влаги, пара и воздуха.

2.Обоснование выбора тепловой установки.

Установки для тепловлажностной обработки предназначены для ускоренного процесса твердения изделий. Наиболее распространенной является пропарочная камера ямного типа. В зависимости от условий эксплуатации камеру устанавливают на уровне пола или заглубляют в землю так , чтобы ее края для удобства эксплуатации возвышались над полом цеха  не более 0.6 – 0.7 м; в этом случае для обслуживания устраивают специальные площадки. Ямная камера работает по циклу порядка 12 – 15 часов.

Цикл включает в себя время на загрузку, на разогрев изделий, на изотермическую выдержку и охлаждение, а также на выгрузку материала. Удельный расход пара 200 – 300 кг/м³  бетона.

Кассетные установки применяются для формования и тепловлажностной обработки панелей, лестничных маршей, ребристых плит и ряда других изделий, применяемых в строительстве. Как формование, так и тепловлажностная обработка осуществляется в кассетах в вертикальном положении. Масса сформированного бетона находиться в кассете в замкнутом пространстве, что способствует более интенсивной ТВО. ТВО складывается из двух периодов: первый – прогрев, второй – изотермическая выдержка, после чего кассету разбирают, а изделия распалубливают. В кассетах изделия не охлаждают. Время ТВО составляет 6 – 8 часов. Охлаждение очень медленное, в течении 15 – 18 часов, набирается прочность. Расход пара или любого другого источника теплоты в пересчете на теплоту, выделяемую паром, составляет 150 – 250 кг на 1 м³ бетона.

Для бескамерной ТВО наиболее широко применяют пакеты, установленные в штабель на специальном устройстве – пакетировщике. ТВО проводят без предварительной выдержки.

Прогрев изделий в таких формах неравномерен. Поэтому прочность на сжатие в разных точках бывает различной.

Выше перечисленные камеры относятся к периодическим. В установках непрерывного действия происходит постоянное или импульсное передвижение подвергаемого обработки материала.

Установки непрерывного действия легче механизировать и автоматизировать весь процесс. Производительность труда обслуживающего персонала на них значительно возрастет, поэтому в настоящее время они внедряются наиболее широко в производство. В качестве установок непрерывного действия для ТВО наиболее распространены щелевые пропарочные камеры.

Горизонтальные пропарочные камеры щелевого типа представляют собой туннель длинной 100 – 120 м. ширина проектируется в расчете на движение через него одного – двух изделий на каждой форме – вагонетке и находится в пределах 5 – 7 метров. Высота 1 – 1,7 м. В камере помещается от 17 до 27 вагонеток с изделиями.

Для данного дипломного проекта при производстве колонн легкого каркаса по стендовой технологии целесообразно применять обработку изделий в пропарочной камере ямного типа, работающей по периодическому циклу.

Такого вида камеры является наиболее распространенной и применяемой на заводах ЖБИ. В зависимости от условий эксплуатации, уровня грунтовых вод камеру либо заглубляют землю так, чтоб ее края для удобства эксплуатации возвышались над полом цеха не более 0,6 – 0,7 м, или устанавливают на уровне пола. В этом случае для обслуживания устраивают специальные площадки.

Принцип работы такой камеры следующий. В камеру с помощью направляющих , в качестве которых используют опорные стойки, краном загружают изделия в формах. Каждая форма от следующей изолируется прокладками из металла для того, чтобы пар обогревал формы со всех сторон. Высота камеры достигает 2.5 – 3 м. Ширину и длину обычно выбирают с учетом размещения в ней двух штабелей изделий в формах. Между штабелями изделий и между штабелем и стенками камеры устраивают зазоры, чтобы обеспечить захват изделий автоматическими траверсами при загрузке и разгрузки камеры.

Иногда в камерах подвергают тепловлажностной обработке предварительно выдержанные изделия, набравшее достаточную прочность для их распалубки. Такие изделия на поддонах загружают на дополнительно устанавливаемые стойки с кронштейнами – упорами. При укладке изделия на нижней кронштейн за счет тяг открывается следующий и т.д., позволяя загружать изделия на всю высоту камеры. После загрузки камера закрывается крышкой, представляющей собой металлический каркас, заполненный теплоизоляционным материалом. Низ и верх крышки изолируют металлическим листом. Крышку также, как и пол, делают с уклоном i = 0,005 – 0,01 для стока конденсата. Для герметизации крышки служит водяной затвор. Для этого на верхних обрезах стен камеры устанавливают швеллер, а крышку по ее периметру оборудуют уголком, который входит в швеллер. Швеллер заполняют водой, кроме того, конденсат с крышки также стекает в швеллер. Образующийся таким образом в ней слой воды предотвращает выбивание пара в цех через соединения крышки с камерой.

Расход теплоносителя в данной камере составляет 200 – 300 кг/ м³ бетона.

3. Обоснование режима ТВО.

Для тепловлажностной обработки колонн, изготавливаемых по стендовому способу, пропариваемых в напольной ямной пропарочной камере принимаем режим тепловлажностной обработки изделий 10 часов:

Подъем температуры (нагрев) – 1,5 часа

Изотермическая выдержка при 80 ºС – 6 часов

Остывание – 2,5 часа

Режим назначается на основании СНиПа 3.09.01 – 85  «Производство сборных железобетонных конструкций.»

4. Тепловой баланс напольной ямной пропарочной камеры (теплоноситель – влажный пар).

Ямная пропарочная камера является установкой периодического действия, поэтому ее тепловой баланс составляется на весь объем бетона в камере для каждого полного периода активного подвода теплоты.

Данные для проектирования:

Lизд  = 7500 мм

Hизд =  400 мм

Bизд = 400 мм

Mизд = 2,9 т

1) Определение габаритов камеры.

Длина камеры (Lк):

Lк = Lизд  + 2 B3  + 2 Bб;

где   Lизд  - длина изделия, м;

B3 – величина зазора между формой и стенкой камеры (при использовании влажного пара B3 = 0,25 м;

Bб – толщина борта формы, равная 0,15 м.

Lк = 7,5 + (2 * 0,25) + (2 * 0,15) = 8,3 м

Ширина камеры (B):

Bк = Bизд  +   2 B3  + 2 Bб,

где Bизд  -  ширина  изделия, м;

B3 – величина зазора между формой и стенкой камеры (при использовании влажного пара B3 = 0,25 м;

Bб – толщина борта формы, равная 0,15 м.

Bк = 0,4 + (2 * 0,25) + (2 * 0,15) = 1,2 м

Высота камеры (Hк):

Hк = n Hф +  (n – 1) Hз + H1 + H2,

где  n – количество форм в камере по высоте, шт.; Hф – высота формы, которая складывается из толщины изделия и поддона, м; Hз -  величина  зазора между формами (величина Hз принимается при использовании пара равной 0,1 м);

H1,H2 – зазоры между нижней формой и дном камеры и между верхним изделием и крышкой камеры, м. Величины  H1 и H2 принимаются соответственно равными 0,2 и 0,1 м.

Hк = 5 * 0,65 + (5 – 1) * 0,1 + 0,2 + 0,1 = 3,95 м

2) Годовая производительность камеры (Qк):

Qк = Vк * Tф * Kз/ τц,

где Vк – объем пропарочной камеры, м³ (Vк = м³);

Tф – годовой фонд времени работы камеры, ч (Tф =  ч);

Kз – коэффициент загрузки камеры, доли ед., τц – продолжительность полного цикла работы камеры, ч (τц = 10 часов);

Kз = Vб / Vк,

где Vб – объем бетона в плотном теле в камере, м³ (Vб = 6 м³);

Vк – объем камеры,

Kз=  6/ 39,3  = 0,152

Qк = 39,3 * 253 * 0,152 = 1511,3 м³

А. Период нагрева.

1. Статьи расхода теплоты.

1.1. Нагрев бетонной смеси (Q1):

Q1 = Мб.с. * Сб.с. * (tk – tн)б.с.,

где Мб.с. – общая масса бетонной смеси, находящаяся в камере, кг;

Сб.с. – удельная теплоемкость бетонной смеси;

tk – tн – соответственно конечная и начальная температуры бетонной смеси в период нагрева.

Мб.с = Vб * ρб.с.- = 5,4  * 2446 = 13208,4 кг

Сб.с.=   Сар  ( Ц  +  П + Щ) + Св * В + См * А/ ( Ц  +  П + Щ + В + А) = 0,2 (260.2 + 882,5 + 1168,6) + 93,5 + 0,115 * 328,8/ (260.2 + 882,5 + 1168,6 + 93,5 + 328,8) = 0,234 кКал/ кг ºС

Q1 = 13208,4 * 0,23 * (80 – 18) = 18835,7 кКал = 78733 кДж

1.2. Нагрев форм и конструкций пакетировщика (Q2):

Q2 =   Мф *  См * (tk – tн)ф,

где Мф – общая масса металла, находящегося в камере, кг; См – удельная теплоемкость металла; tk – tн – конечная и начальная температура металла в период нагрева.

Q2 = 14000 * 0,115 (80 – 18) = 99820 кКал = 417247,6 кДж

1.3. Теплота, аккумулированная ограждениями камеры (Q3).

Расход теплоты на нагрев ограждений складывается из теплоты, требуемой на нагрев стен, пола и крышки камеры. Однако, учитывая, что на практике крышка на камеру, в которой начинается процесс ТВО, устанавливается с камеры,  которой процесс ТВО уже закончился, т.е. крышка имеет высокую температуру, то расходом теплоты на нагрев крышки можно пренебречь и учесть его в неучтенных потерях.

Таким образом, расход теплоты на нагрев ограждений камеры (Q13):

Q3 = Q3' + Q3'' ;

где Q3' – расход теплоты на нагрев пола;

Q3'' – расход теплоты на нагрев стен камеры.

1.3.1. Расход теплоты на нагрев пола (Q3'):

Q3' = 0,85 * (tиз – tо.с – 35) * Fn * (λогр * Согр * ρогр * τ),

где tиз – температура изотермической выдержки;

tо.с – температура окружающей среды;

λогр ,Согр, ρогр – удельная теплоемкость, коэффициент теплопроводности и плотность материала пола;

Fn – площадь пола по внутреннему обмеру;

τ – продолжительность периода нагрева.

Q3' = 0,85 * (80-18-35) *  99.6(1,9 * 0,2 * 2446 * 1,5) = 85350.8 кКал =355742 кДж

1.3.2. Расход теплоты на нагрев стен камеры (Q3'').

Стены камеры – трехслойные (металлический лист, теплоизоляционный слой из пенопласта и минваты и наружный слой из тяжелого бетона)

Q3'' = Qвн + Qиз + Qнар

1) Задаемся температурой наружной поверхности t4 = 21,8  ºС

Определяем коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности в окружающую среду (α2)

α2= А * 4( t4 - tо.с) + С/ ( t4 - tо.с) * [((273 + t4)4/100) -((273 + tо.с.)4/100)], [Вт/ м² ºС]

А – коэффициент, учитывающий расположение теплопередающей поверхности;

t4,  tо.с – температура на наружной поверхности и температура окружающей среды;

С – излучательная способность серого тела.

α2 = 2,2 4(21,8 – 18) + 4.621.8−18[((273 + 21,8)4/100) -((273 + 18.)4/100)] = 7,7397[Вт/ м² ºС]

2) Вычисляют коэффициент теплопередачи через ограждение (К)

К = 1/ (1/ α1 + (i=1nδi λi) + 1/ α2),

где δi, λi – толщина, м и коэффициент теплопроводности ί-го слоя ограждения; α1, α2 – соответственно коэффициент тепловосприятия внутренней поверхностью и коэффициент теплоотдачи наружной поверхностью.

К = 1/ [(0,002/40) + (0,1/0,059) + (0,3/1,6) + (1/7,7397)] = 0,4971

3) Определяем величину удельного теплового потока (q), проходящего через ограждение:

,

где  t1 = tср – средняя за период нагрева температура внутренней поверхности охлаждения.

q = 0,4971 * (80-18) = 30,8

4) Проверяем правильность принятого значения температуры наружной поверхности ограждения t4:

t4 = t1 – q * (i=1nδi λi),

t4 = 80–30,8(0.00240 + 0.10.059 + 0.31.6) = 22,01 ºС

t1 = tсрbn = tиз = 80ºС

– так как коэффициент теплопроводности металла велик, температуры на внутренней и наружной поверхностях металлической стенки равны:

t2 = t1;

– температура на границе теплоизоляция – наружный бетонный слой:

t3 = t1 – q * i=1n( δ1 / λ1 + δ2 / λ2);

t3 = 80 – 30,8 (0.00240+0.10.059) = 27,8 ºС

– температура наружной поверхности камеры t4 определена при проверке (см. п. 4) и t4 = 22,01 ºС

Определяем расход теплоты на нагрев каждого слоя, что в сумме дает расход теплоты на нагрев стенки в целом:

Q3'' = Qвн + Qиз + Qнар

– определяем расход теплоты на нагрев внутренней металлической обшивки (Qвн):

Qвн = Мм * См * ( t1 – tнач),

где Мм, См – масса и удельная теплоемкость металлической внутренней обшивки;

tнач – начальная температура обшивки, которая может быть принята равной tо.с;

Qвн = 580,45 * 0,115 (80 – 18) = 4138,61 кКал = 17327,53 кДж

– определяем расход теплоты на нагрев теплоизоляционного слоя Qизол:

Qизол = Мизол * Сизол * [0,5 * (t2  + t3) - tнач],

где Мизол, Сизол - масса и удельная теплоемкость теплоизоляционного слоя;

t2, t3 – температура на внутренней и наружной поверхностях слоя теплоизоляции, определенные ранее;

Vизол = 3,468 м³;

ρиз = 50 кг/ м³

Qизол = 173,4 * 0,6 (80+27.82 - 18) = 3735 кКал = 15567,5 кДж

–  расход теплоты на нагрев наружного бетонного слоя (Qнар);

Qнар = Мб * Сб * [0,5 * (t3  + t4) - tнач],

где Мб, Сб - масса и удельная теплоемкость наружной несущей стенки;

t3, t4 - температура на внутренней и наружной поверхностях несущей стенки.

Vизол = 10,87 м³;

ρб = 2446 кг/ м³

Qнар = 26588,02 * 0,2 (27.8+22.012 - 18) = 36718,05 кКал = 153701,8 кДж

Следовательно Q3'' = 17327,53 + 15567,5 + 153701,8 = 186696,83 кДж

Q3 = 355742 + 186696,83 = 542439 кДж

1.4. Потери теплоты через ограждения (Q4):

Данная расходная статья складывается из трех составляющих: потери через крышку в цех (Q4'), потери через стенки камеры в цех (Q4'') и потери через пол и стены (если камера заглублена) в землю (Q4''').

Q4 = Q4' + Q4'' + Q4''';

1.4.1. Потери тепла через крышку камеры (Q4'):

Q4' = Fкр * q * τ ,

где Fкр -   площадь крышки по наружному обмеру, м²

q – удельный тепловой поток, проходящий через крышку;

τ – продолжительность теплопередачи (время нагрева).

1) Задаемся температурой наружной поверхности tнар = 20 ºС

2) Определяем коэффициент теплоотдачи (α2) [Вт/ м² ºС]:

α2 = А * 4( tнар - tо.с) + С/ ( tнар - tо.с) * [((273 + tнар)4/100) -((273 + tо.с.)4/100)], [Вт/ м² ºС]

где tнар – принятая температура наружной поверхности;

α2 = 2,6 * 4(20 – 18) + 4.620−18[(273 + 20 /100) 4– (273 + 18/100) 4] = 7,673[Вт/ м² ºС]

3) Определяем коэффициент теплопередачи через ограждение (К):

К = 1/ (1/ α1 + (i=1nδi λi) + 1/ α2),

К = 1/ [(0,002/40) + (0,1/0,059) + (0,3/1,6) + (1/7,673)] = 0,5478

4) Определяем величину удельного теплового потока через ограждение (q):

q = К * ( tср - tо.с),

где К – коэффициент теплопередачи через ограждение;

tср – среднее значение температуры внутренней поверхности ограждения за период нагрева:

q = 0,5478 * (18+802 - 18) = 16,9

5) Проверяем правильность принятого значения температуры наружной поверхности ограждения (tнар):

tнар = tср – q * (i=1nδi λi),

tнар = 49–16,9(0.00240 + 0.10.059 + 0.31.6) = 20,01 ºС

Q4' = 99,6 * 16,9 * 1,5 = 2524,9 кКал = 10523,6 кДж

1.4.2. Потери теплоты в окружающую среду через стенки камеры (Q4''):

Q4'' =  q * Fст * τ ,

где Fст – площадь стен по наружному обмеру, выступающих из земли, м²

q – удельный тепловой поток, проходящий через ограждение.

1) tнар = 20,2 ºС;

2) α2 = 2,2 * 4(20.2– 18) + 4.620.2−18[(273 + 20.2 /100) 4– (273 + 18/100) 4] = 7,265 [Вт/ м² ºС]

3) К = 1/ [(0,002/40) + (0,1/0,059) + (0,3/1,6) + (1/7,265)] = 0,498

4) q = 0,495 * (18+802 - 18) = 15,45

5) tнар = 49–15,45(0.00240 + 0.10.059 + 0.31.6) = 19,92 ºС

Q4'' = 15,45 * 23,24 *1,5 = 538,6 кКал = 2244,8 кДж

1.4.3. Потери теплоты через пол камеры в землю (Q4'''):

Q4''' = Fn * (λогр/ δогр) * (tср – tгр) * τ,

где Fn – площадь пола по наружному обмеру,

λогр, δогр – коэффициент теплопроводности и толщина ограждения;

tср – средняя температура внутренней поверхности ограждения за период нагрева;

tгр – температура на границе ограждение-земля,

τ – продолжительность  периода нагрева.

(λогр/ δогр) * (tср – tгр) = (λземл/ δземл) * (tгр – tб)

(1,5/0,3) * (49 - tгр) = (0,593/2) * (tгр – 6)

261,33 – 5,33 tгр = 0,2965 tгр – 1,779

5,6265 tгр = 263,2

tгр = 46,8 ºС

Q4''' = 99,6 * (1,6/0,3) * (49 – 46,8) * 1,5 = 1168,64 кКал = 4891,9 кДж

Общие потери теплоты через ограждения камеры составляют:

Q4 = 10523,6 + 2244,8 + 4891,9 = 17660,3 кДж

1.5. Неучтенные потери теплоты (Q5).

Кроме перечисленных производственных и непроизводственных статей расхода теплоты при работе любой тепловой установки имеет место целый ряд дополнительных расходных статей, которые точно учесть сложно (выброс пара в цех через неплотности камеры, неисправности паропроводящих систем и т.д.), неучтенные потери как правило составляют 10 – 20% учтенных статей расхода теплоты. В неучтенные потери могут быть также включены затраты на незначительный догрев крышки и теплосодержание пара, занимающий свободный объем камеры.

Q5 = μ * (Q1 + Q2 + Q3 + Q4),

где μ – коэффициент неучтенных потерь, равный 0,1

=  0,1 (78733 + 417247,6 + 542439 + 17660,3) = 105608 кДж

1.6. Общий расход теплоты за период нагрева  (Qобщ. нагр) равен:

Qобщ. нагр = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 = 78733 + 417247,6 + 542439 + 17660,3 + 105608 = 1161687,9 кДж

2. Статьи прихода теплоты.

2.1. Теплота экзотермических реакций цемента (Q1').

Часть расхода теплоты компенсируется за счет внутреннего источника теплоты – экзотермических реакций цемента.

Q1' = Vб * Ц * qэкз,

где qэкз – тепловыделение 1 кг цемента в процессе ТВО;

Ц – расход цемента на 1 м³ бетона, кг/ м³;

Vб – общий объем бетона в камере.

qэкз = 0,0023 * q28 * tср'' * (В/Ц)0.44τ,

q28 – тепловыделение 1 кг цемента за 28 суток твердения в нормальных условиях;

tср'' – средняя температура бетона за период нагрева

В/Ц – водоцементное отношение, доли ед;

τ – продолжительность тепловыделения за период нагрева.

qэкз = 0,0023 * 120 * 49 * 0,71 * 1,5 = 14,4 кКал /кг

Q1' = 6 * 348 * 14,4 = 30067,2 кКал = 125861,3 кДж

2.2. Теплота, подводимая в установку с теплоносителем (Q2').

Q2' = Qобщ. нагр - Q1' = 1161687,9 - 125861,3 = 1035826,6 кДж

3. Расход теплоносителя (влажного пара) за период нагрева.

3.1. Общий расход пара за период нагрева (Моб.н ).

Моб.н = Q2'/ (ι΄΄ - ι΄),

где Q2' – подводимое из вне количество теплоты;

ι΄΄, ι΄ - теплосодержание 1 кг пара и конденсата.

Моб.н = 1035826,6 / 4,1868 (640 – 100) = 459,15 кг

3.2.  Часовой расход пара за период нагрева (Мч.н ).

Мч.н = Моб.н / τ = 459,15/ 1,5 = 306,1 кг/ч

3.3. Удельный расход пара за период нагрева (Муд.н ).

Муд.н = Моб.н/ Vб =