1. Вводная часть и технико-экономическое обоснование района строительства проектируемого района.

1.1. Введение.

Основным материалом современного индустриального строительства является сборный железобетон – долговечный и универсальный материал. Его широкое применение в современном строительстве позволяет успешно решать задачи повышения производительности труда и снижения стоимости строительства.

В современном строительстве бетон является одним из важнейших строительных материалов. Из бетона сравнительно легко изготавливать самые разнообразные по форме и размерам строительные конструкции, причем применение сборных бетонных и железобетонных конструкций позволяет вести строительство индустриальными методами, что повышает производительность труда и снижает стоимость строительства.

В настоящее время намечено значительное перевооружение промышленности сборного железобетона: создание более эффективных технологических линий; применение новых вяжущих веществ, легких заполнителей, химических добавок, расширение механизации и автоматизации производства, внедрение вычислительной техники, использование  вторичных продуктов промышленности для экономии материальных и энергетических ресурсов.

Многообразие вяжущих веществ, заполнителей, добавок и технологических приемов позволяет получать бетоны с самыми разнообразными свойствами.[2]

Бетон является хрупким материалом: его прочность при сжатии в несколько раз выше прочности при растяжении. Для восприятия растягивающих напряжений бетон армируют стальными стержнями, получая железобетон. В железобетоне арматуру располагают так, чтобы она воспринимала растягивающие напряжения, а сжимающие напряжения передавались на бетон. Совместная работа арматуры и бетона обуславливается хорошим сцеплением между ними и приблизительно одинаковым температурными коэффициентами линейного расширения.

Бетон предохраняет арматуру от коррозии.

Бетонные и железобетонные конструкции изготавливают либо непосредственно на месте строительства – монолитный бетон и железобетон, либо на заводах и полигонах с последующим монтажом на строительной площадке – сборный бетон и железобетон.

Широкое применение сборного железобетона позволило значительно сократить в строительстве расход металла, древесины и других традиционных материалов, резко повысить производительность труда, сократить сроки возведения зданий и сооружений. Только в Москве применение сборных железобетонных конструкций и перенос в заводские условия части отделочных и монтажных операций в связи с применением железобетонных изделий повышенной готовности позволили сократить численность работающих в строительстве на 50%.[6]

В общей стоимости материальных ресурсов, потребляемых в капитальном строительстве, стоимость бетонных и железобетонных конструкций составляет около 25%, что значительно превышает стоимость и объем других видов строительных конструкций. Бетон и железобетон вследствие своих физико-механических свойств, долговечности, технико-экономических показателей и наличия сырьевых ресурсов в обозримом будущем будут занимать ведущее место в капитальном строительстве, как массовые материалы, обладающие большими материальными возможностями.

В последние годы создаются новые виды вяжущих веществ и бетонов, начинают более широко применяться химические добавки, улучшающие свойства бетонов, совершенствуются способы проектирования состава бетона и его технология.

Широкому применению в строительстве сборного железобетона способствует:  1) высокая индустриальность изготовления и монтажа конструкций, что позволяет резко сократить сроки и затраты труда в строительстве и, по существу, свести строительство зданий и сооружений к высокомеханизированному их монтажу; 2) универсальность свойств железобетонных изделий; варьируя технологические приемы и материалы, можно получать изделия с различными физико-механическими свойствами по прочности, теплопроводности, кислотостойкости, химической стойкости, стойкости от ядерного излучения и т.д.; 3) высокая долговечность железобетона по сравнению с другими конструкционными материалами – металлом и древесиной; 4) возможность значительного расширения производства сборного железобетона за счет использования больших запасов сырьевых материалов (песка, гравия, щебня, вяжущих веществ и искусственных пористых заполнителей), а также различных отходов производства (металлургических и топливных шлаков, золы и т.д.). кроме того, применение сборного железобетона позволяет экономить такие материалы, как сталь и древесину. [2]

Основным направлением в развитии строительного производства является его индустриализация, посредством которой можно добиться значительного сокращения сроков и удешевления строительства. Сборный железобетон является одним из наиболее эффективных материалов, способствующих индустриализации строительного производства. Огромные масштабы и высокие темпы строительства стали возможными благодаря массовому применению сборных железобетонных изделий и конструкций. Резервы дальнейшего применения сборного железобетона заключаются в специализации предприятия по выпуску однотипной продукции, снижения массы изделий за счет применения легких бетонов, использовании бетонов высокой прочности, тонкостенных конструкций, объемно-блочных элементов полной заводской готовности и т.д. дальнейшая индустриализация строительства связана с расширением заводского производства изделий и конструкций из сборного железобетона и  созданием крупных предприятий с передовой технологией, механизацией и автоматизацией производства. Применение сборных изделий для возведения жилых, промышленных, транспортных и других сооружений возможно в любое время года, что приобретает особо важное значение в связи с ускоренными темпами освоения северных и восточных районов страны. [7]

Сборный и монолитный  железобетон останутся основными конструкционными материалами в ближайшие годы. Будут широко применяться легкие и ячеистые бетоны, бетоны высоких марок и т.д. легкие бетоны по своим свойствам наиболее перспективные строительные материалы. За последнее время объем конструкций из легкого бетона увеличился почти в 2,5 раза

Применение изделий из легких бетонов на естественных и искусственных пористых заполнителях позволит укрепить монтажные элементы, уменьшить общую массу сооружения, улучшить качество строительства и повысить производительность труда. Использование ограждающих конструкций из легкого бетона на пористых заполнителях  местного производства целесообразно почти во всех районах. Эффективность применения легкого бетона для несущих конструкций зависит от соотношения стоимости крупного пористого и плотного заполнителя в данном районе. Уменьшение стоимости крупного заполнителя, снижение плотности легких бетонов (в несущих конструкциях до 1500…1700 кг/ м³ и в ограждающих до 800 – 900  кг/ м³) повысит экономический эффект применения легких бетонов. [1]

Эффективным материалом для наружных стен и покрытий  зданий является автоклавный ячеистый бетон (газобетон, пенобетон и другие его разновидности). Наличие почти во всех районах заполнителей, пригодных для производства бетонов автоклавного твердения, позволяет широко развивать их производство и использовать в промышленном, жилищном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве.

Прогресс в производстве железобетонных конструкций из тяжелых бетонов связан с повышением марок бетона. По экспериментальным данным переход от бетонов М300 и 400 к М600…800 облегчает отдельные конструкции, сокращает расход бетона на 30…50%, стали на 10…20%, а стоимость этих конструкций снижает на 10…20%.

В структуре применения сборных железобетонных конструкций за последнее время произошел ряд существенных изменений: на 15…18% увеличился удельный вес конструкций стеновых панелей и перегородок, которые вытеснили традиционные стеновые материалы; возросла на 20% доля использования конструкций из спецжелезобетона в основном за счет увеличения объемов производства напорных и безнапорных труб. Повысился уровень применения свайных фундаментов, получили массовое применение предварительно напряженные плиты, многопустотные панели перекрытий. [6]

Удельный вес крупнопанельного домостроения и полносборного строительства общественных и промышленных зданий и сооружений в последующие годы должен значительно повыситься как в государственном, так и в частном строительстве до 60%. Продолжается внедрение эффективных стеновых панелей: плоских однослойных для отапливаемых зданий из легких бетонов на пористых заполнителях плотностью 900…1000 кг/ м³  и ячеистого бетона плотностью до 900 кг/ м³; плоских трехслойных с эффективными утеплителями. [6]

Использование безопалубочного способа производства изделий позволяет уменьшить трудоемкость производства, повысить качество выпускаемой продукции и в ряде случаев сократить расход арматурной стали в изделиях с эффективным армированием.

В ближайшие 10 … 20 лет технология бетонов и производство сборного железобетона получат дальнейшее развитие. Основными направлениями при этом будут следующие: повышение эффективности и качества сборных железобетонных конструкций и изделий, снижение их металлоемкости и трудоемкости их производства; разработка и организация массового производства эффективных видов веществ, арматурной стали, высококачественных заполнителей, комплексных химических добавок; коренное улучшение технологии производства железобетонных и бетонных конструкций путем массового внедрения новых, более современных, технологических процессов, высокопроизводительного оборудования, роботов и манипуляторов, совершенных систем контроля и управления качеством готовых изделий на основе развития методов прогнозирования свойств бетона, широкого использования вычислительной техники; применение ресурсосберегающих и безотходных технологий; широкое использование вторичных продуктов и отходов промышленности, использование всех резервов производства с целью экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов.

Дальнейшее повышение эффективности капитальных вложений в строительство, снижение материалоемкости и трудоемкости, сокращение и повышение его качества могут быть достигнуты на основе расширения объемов полносборного строительства, организации производства конструкций и изделий полной и повышенной заводской готовности. В решении этой задачи важное значение отводится бетону и железобетону, которые в нашей стране являются основными строительными материалами. [7]

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

2.1. Исходные данные для проектирования.

Спроектировать завод по производству железобетонных изделий мощностью 70000 м³/ год.

Место строительства г. Подольск, Московской области.

2.2. Номенклатура выпускаемой продукции.

В табл. 2.2.1 Приведены основные виды продукции, планируемые для производства на проектируемом предприятии.

Табл. 2.2.1. Номенклатура выпускаемой продукции.

| Тип изделия, и его марка | Эскиз изделия | Размеры, мм |  |  | Класс бет. по пр. /марка | Масса изд. ( Т ) | Объем, м³ |  | Расход металла, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | B | H |  |  | бет. | изд. | арм. /закл. | всего | на 1 м³ изд. |
| Свая забивная С.60.30-АIII |  | 300 | 6000 | 300 | (В 25) М200 | 1,3 | 0,49 | 0,55 | 19,7 /5,3 | 25 | 45,45 |
| Свая забивная С.40.30-АIII |  | 300 | 4000 | 300 | (В25) М200 | 0,9 | 0,34 | 0,37 | 14,8 /3,7 | 18,5 | 50 |
| Колонна легкого каркаса, рядовая, одноэтажная 1КОД- 42. 1 |  | 400 | 7500 | 400 | (В 40) М500 | 2,9 | 1,08 | 1,2 | 125,9 /31,5 | 157,48 | 328,08 |
| Колонна тяжолого каркаса, рядовая, одноэтажная 1КОО- 42.1 |  | 400 | 7500 | 400 | (В 40) М 500 | 2,73 | 1,008 | 1,12 | 113/ 28,2 | 141,26 | 362,2 |
| Ригель тяжелого каркаса, рядовой для колон РДП 9.57-90 |  | 5560 | 900 | 500 | (В 30) | 0,4 | 0,15 | 0,17 | 270/ 67,6 | 337,53 | 226 |
| Трубы безнапорные ж/б. РТ 50.50-2(3) |  | 5160 | 500 | 60 | (В 30) М 400 | 1.4 | 0,52 | 0,58 | 27,04 /6,76 | 33,8 | 58,27 |
| Трубы безнапорные ж/б. РТ 80.50-2(3) |  | 5160 | 800 | 80 | (В 30) М 400 | 2,9 | 1,08 | 1,2 | 38,8/ 13,76 | 38,3 | 59,91 |

2.3. Характеристика исходных материалов.

Тяжелый бетон, применяемый для изготовления колонн, свай, ригелей и безнапорных железобетонных труб должен приобретать определенную прочность в заданный срок твердения, а бетонная смесь должна быть удобной в укладке и экономичной. При использовании в не защищенных от внешней среды конструкциях, таких как сваи, бетон должен иметь повышенные плотность, морозостойкость и коррозионную стойкость.

В зависимости от назначения и условий эксплуатации бетона в сооружении предъявляются соответствующие требования к составляющим его материалам, которые предопределяют его состав и свойства, оказывают влияние на технологию производства изделий, их долговечность и экономичность.

Вяжущие. Для приготовления тяжелого бетона применяем гидравлическое вяжущее вещество - портландцемент, который выбираем с учетом требований, предъявляемых к бетону
(прочности, морозостойкости, химической стойкости, водонепроницаемости и др.), а также
технологии изготовления изделий, их назначения и условий эксплуатации. Марку цемента
выбираем в зависимости от проектируемой прочности бетона при сжатии.

Для производства изделий, указанных в данном дипломном проекте, наиболее приемлем по требуемым показателям портландцемент марки М500 для производства колонн и ригелей, а также портландцемент М400 для производства свай. По ГОСТ 10178 – 85 цемент должен удовлетворять следующим требованиям: начало схватывания не ранее 45 минут с момента затворения, конец схватывания - не позднее 10 часов; цемент не должен иметь признаки «ложного схватывания»; при просеивании через сито  № 008 должно проходить не менее 5% общей массы цемента. Средний размер частиц цемента составляет 15-20 мкм.; удельная поверхность должна быть в пределах 320-350 м2/кг; нормальная густота в пределах 22-28%; содержание СаО не более 0,05%; марка цемента должна соответствовать пределу прочности при сжатии половинок балочек 4 х 4 х 1 6 см из раствора 1:3 по массе с нормальным Вольским песком через 28 суток после затворения водой. Вначале образцы твердеют во влажном воздухе (одни сутки), а затем после распалубки - в воде при комнатной температуре 20±2°С; прочность балочек должна быть соответственно марке не менее

для марки 500 - R²³изгиб = 6 МПа;

R²³сж = 50 МПа;

для марки 400 - R²³изгиб = 5,5 МПа; R²³сж = 40 МПа,

Допускается отклонение в прочности до 5% ниже марочной.

Для данного дипломного проекта я выбираю портландцемент М500 от поставщика ЗАО «Подольский   цемент»   г.   Подольск.   Этот   цемент   удовлетворяет   требованиям ГОСТ 10178 – 85, наиболее подходит для производства колонн, ригелей и безнапорных железобетонных труб и имеет следующие характеристики:

- нормальная густота - 24,5 %;

- удельная поверхность - 340 м 2 /кг;

- насыпная плотность  - 1 ,6 т/м 3 ;

- истинная плотность  - 3,19 т/м3 .

Таблица №2.3.1 Химико-минералогический состав М500 b %.

| C3S | C2S | C,A | C4AF | MgO | SO3 | К2О | Na2O | СаОов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57±2 | 16±2 | 6±2 | 12,0 | 1,45 | 0,35 | 0,59 | 0,26 | 0,037 |

Для производства свай оптимальная марка цемента — М400. Поставщиком этого цемента является  также, ЗАО  «Подольский цемент». Этот цемент удовлетворяет требованиям ГОСТ 10178 - 85.и имеет следующие характеристики:

- нормальная густота   - 24,75 %;

- удельная поверхность - 320 м2 /кг;

- насыпная плотность   - 1,62 т/м' ;

- истинная плотность  - 3,19 т/м  ,

начало схватывания через 2 часа 40 минут, конец схватывания через 3 часа 45 минут с момента затворения.

Таблица № 2.3.2Химико-минералогический состав М400 в %.

| C3S | C2S | С3А | C4AF | MgO | AL2O3 | K2O | Na2O | Fe203 | SiO2 | CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45,98 | 13,33 | 5,78 | 14,12 | 1,7 | 4,77 | 0,67 | 0,25 | 4,73 | 2,11 | 6,49 |

Мелкий заполнитель - рыхлая смесь зерен крупностью 0,16... 5мм, образовавшаяся в результате естественного разрушения массивных горных пород (природные пески). На качество бетона большое влияние оказывают зерновой состав песка (песок для бетона должен состоять из зерен различной величины, чтобы объем пустот в песке был минимальным, так как меньше требуется цемента для получения плотного бетона) и содержание в нем различных примесей: пылевидных, илистых, глинистых частиц, в том числе содержание вредных примесей, включая органические. Содержание этих примесей должно не превышать того числа, которое установлено ГОСТ 8736 - 93. По этому ГОСТу принято:

- модуль крупности для крупного песка Мк = 2,5-3,0;

- содержание пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе;

- содержание глины в комках не более 0,25 % по массе;

- песок, предназначенный для применения в качестве заполнителя для бетона, должен обладать стойкостью к химическому воздействию   щелочей цемента.

Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям в песке не должно превышать следующих значений:

- сера, сульфиды, кроме пирита и сульфаты в пересчете на SO3 - не более 1 %; пирит в пересчете на SОз - не более 4 %по массе;

- слюда - не более 2 % по массе;

- уголь - не более 1 % по массе;

-галоидные соединения, включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - не более 0,1 5 % по массе.

Для данного дипломного проекта выбран песок с Дубнинского карьера , расположенного в

Тульской области, Дубнинского района, поселок Выглядь.

Данный песок соответствует ГОСТ 873б – 93 и имеет следующие характеристики:

- модуль крупности Мк	- 2,1;

- насыпная плотность (сух.)	- 1500 кг/м³;

- истинная плотность	- 2560 кг/м3,

- насыпная плотность (вл.)	- 1245 кг/ м³;

- пустотность	- 36,6 %;

- влажность	- 6 %;

- водопоглощение	- 1,12 %;

- загрязненность	- 0,82 %;

- содержание органических примесей         - 0,05 %;

- содержание пылевидных и глинистых частиц - 1,26 %;

- морозостойкость	- F200.

Крупный заполнитель. В качестве крупного заполнителя для тяжелого бетона используем гранитный щебень, который получаем путем дробления массивных плотных горных пород. Лучшей считается форма, приближающаяся к кубу или тетраэдру. К щебню предъявляют очень высокие требования, так как этот компонент очень существенно влияет на прочность цементного камня. По прочности исходной горной породы марка щебня при сжатии в насыщенном водой состоянии должна быть выше марки бетона в 1,5-2 раза. В отдельных случаях допускается применение щебня марки ниже указанной, но только при условии испытания в бетоне и при соответствующем технико-экономическом обосновании. Щебень должен удовлетворять   ГОСТ 8287 - 93 его основные требования описаны ниже:

содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы должно быть не более 35%. Допускается по соглашению сторон выпуск  щебня высшей категории качества, содержащего не более 50 % по массе зерен пластинчатом (лещадной) и игловатой формы. Щебень высшей категории качества должен иметь марку по прочности не ниже 600 для щебня из осадочных пород и не ниже 800 для щебня изверженных и метаморфических пород.

Содержание зерен слабых пород, к слабым относят зерна с пределом прочности исходной горной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии 20 МПа (200 кгс/см2), не более 5% по массе для марки по прочности 1400, 1200, 1000; для марок 800, 600, 400 - не более 10% по массе; для марок 300 и 200 - не более 15 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и метаморфических пород не должно превышать 1 % по массе, а в щебне из осадочных пород в зависимости от вида конструкции и ее назначения - не более 2-3 %, в том числе глины в комках - не более 0,25 %. Щебень высшей категории качества для бетона должен иметь марку по морозостойкости не ниже F 25. Марка щебня соответствует числу циклов попеременного замораживания и оттаивания, выдержанных щебнем при испытании.

Испытание щебня проводят по ГОСТ 8269 – 87

Щебень, применяемый в дипломном проекте, поступает с Щекинского КУ, п. Щекино, Тульская область. Данный щебень удовлетворяет требованию ГОСТ 8287 - 93его характеристики описаны ниже:

- фракция	              - 5-20 мм;

- насыпная плотность (сух)	- 1350 кг/ м3;

- истинная плотность	    - 2650 кг/м3;

- пустотность	           - 49 %;

- влажность	                           - 1,8 %;

- водопоглощение	                   -1,077 %

- марка по механической прочности (Др)  -  1200

- пылевидные и глинистые частицы               — 1 %;

- морозостойкость	                      — 250 циклов;

- лещадность	                                 - 27 %.

Вода. Для приготовления бетонной смеси применяется питьевая, а также любая вода, не содержащая вредных примесей (кислот, сульфатов, жиров, растительных масел, сахара), препятствующих нормальному твердению бетона. Вода должна удовлетворять              ГОСТ 23732 -79

Нельзя применять воды болотные и сточные, а также воды, загрязненные примесями, имеющие водородный показатель рН>4 и содержащие сульфаты в расчете на ионы SO4, более 2700 мг/л и прочих солей более 5000 мг/л. Морскую и другую, содержащую минеральные соли, можно применять, если общее количество солей в ней не превышает 2%. Вода на предприятие поступает по городскому водопроводу и соответствует          ГОСТ 23732 - 79

Арматура. Арматура является важнейшей составной частью железобетона; она должна надежно работать совместно с бетоном на всех стадиях службы изделий. Арматура, поступающая на завод, различается: по способу изготовления; по профилю стержней и по применению. Арматурная сталь, применяемая при производстве железобетонных конструкций, описана ниже:

А-1  по ГОСТ 5781 - 82, диаметр 6-12,18 мм;

А-II по ГОСТ 57817 – 82диаметр 10, 20 мм;

А-ІІІ по ГОСТ 57817 – 82 диаметр 8-22 мм;

Ат-ІVК по  ГОСТ 57817 – 82, напрягаемая арматура , диаметр     18 мм; по ГОСТ 10884 – 94         Вр–І – диаметр 5 мм; по ГОСТ 6727 - 80

Таблица №2.3.3.

| Арматура | Класс стали | Диаметр, мм | Предел текучести | Временное со- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее, МПа | противление |
|  |  |  |  | разрыву не ме- |
|  |  |  |  | нее, МПа |
| Горячекатаная, | A-I | 6.. .40 | 235 | 375 |
| стержневая, |  |  |  |  |
| гладкая |  |  |  |  |
| Горячекатаная | А-II | 8. ..40 | 295 | 490 |
| апериодического | А-Ш | 6. ..40 | 390 | 590 |
| действия | A-IV | 10. ..32 | 590 | 885 |

Арматурная сталь поступает на завод в железнодорожных вагонах и автомашинах, и поступает на выгрузку металла, где с помощью автокрана она сортируется по маркам, сортаменту и партиям и отвозится на склад металла.

Химические добавки. В данном проекте использовался суперпластификатор С-3 с целью сокращения расхода цемента в количестве O75% от массы цемента. [2]

Суперпластификатор С-3 - эффективный разжижитель бетонной смеси — представляет

синтетический полимер на основе нафталинсульфокислоты. При введении в бетонную смесь суперпластификатора резко увеличивается ее подвижность и текучесть.

Воздействуя на бетонную смесь, как правило, в течение 2-3 часов с момента введения, суперпластификатор под действием щелочной среды подвергается частичной деструкции и переходит в другие вещества, безвредные для бетона и не тормозящие процесса твердения.

Суперпластификаторы позволяют существенно снизить В/Ц, повысить подвижность смеси и изготовить изделие высокой прочности. Добавка С-3 поступает от поставщика ЗАО«Стройхимсервис» г. Реутов. Добавка  соответствует ТУ 2481-001-04815236-97.

Смазка. В качестве смазки на проектируемом заводе применяем эмульсол ЭКС-А кислый синтетический.

Эмульсол представляет собой механическую взвесь кубовых остатков в веретенном масле. Цвет эмульсола - темно-коричневый. Содержание воды не более 24>. Кислотное число не более 8-10 мг/л. Стабильность (выделение из эмульсола в течение трех часов масла) не более 1%.

При длительном хранении эмульсол расслаивается. Во избежание расслоения при хранении эмульсол необходимо периодически перемешивать. Перемешивание обязательно и перед выдачей эмульсола для приготовления смазки в соответствии с требованиями ГОСТ 5985, ГОСТ 6243.

2.4. Структурообразование бетона.

Структура бетона образуется в результате затвердевания (схватывания) бетонной смеси и последующего твердения бетона. Определяющее влияние на ее формирование оказывает гидратация цемента, его схватывание и твердение.

В начальный период при смешивании цемента с водой в процессе гидролиза трехкальциевого силиката выделяется гидроксид кальция, образуя пересыщенный раствор. В этом растворе находятся ионы сульфата, гидроксида и щелочей, а также небольшое количество кремнезема, глинозема и железа. Высокая концентрация ионов кальция и сульфатионов наблюдается непродолжительное время после затворения цемента водой, так как в течение нескольких минут из раствора начинают осаждаться первые новообразования - гидроксид кальция и этрингит.

Приблизительно через час наступает вторая стадия гидратации, для которой характерно образование очень мелких гидросиликатов кальция. Вследствие того, что в реакции принимают участие лишь поверхностные слои зерен цемента, вновь образующиеся гидратные фазы, получившие название цементного геля, характеризуются очень тонкой гранулометрией, размер зерен цемента уменьшается незначительно. Новообразования в первую очередь появляются на поверхности цементных зерен. С увеличением количества новообразований и плотности их упаковки пограничный слой становится малопроницаем для воды примерно в течение 2-6 часов.

Вторую стадию замедленной гидратации принято называть «скрытым или индукционным периодом» гидратации цемента. В течение скрытого периода цементное тесто представляет собой плотную суспензию, стабилизированную действием флокулообразующих сил. Однако силы притяжения между цементными частицами относительно слабы, что может быть объяснено следующим образом. Покрытые гелем зерна цемента образуют вокруг себя сольватный слой и имеют положительный £ - потенциал. Совместное действие сольватного слоя и электрического заряда препятствует непосредственному контакту между соприкасающимися зернами. Вместе с тем эти зерна испытывают межчастичное притяжение, по крайней- мере, на V некоторых пограничных участках. Силы отталкивания и притяжения уравновешиваются на некотором расстоянии от поверхности раздела, где потенциальная энергия частиц минимальна. Цементное тесто под действием этих сил приобретает связанность и подвижность.

В течение скрытого периода происходит постепенное поглощение поверхностными оболочками цементных зерен воды, толщина водных прослоек между зернами уменьшается, постепенно понижается подвижность теста и бетонной смеси. В гелевых оболочках появляется осмотическое давление. Внутренние слои цементных зерен, реагируя с водой, стремятся расшириться. В результате наступает разрушение гелевых оболочек, облегчается доступ воды в глубь цементных зерен, ускоряется процесс гидратации цемента.

Наступает третья стадия процесса гидратации. Она характеризуется началом кристаллизации гидроксида кальция из раствора. Этот процесс происходит очень интенсивно. Так как на этом этапе количество гидратных фаз относительно мало, то в пространстве между частицами цемента происходит свободный рост тонких пластинок гидроксида кальция и гидросиликатов кальция и эттрингита в виде длинных волокон, которые образуются одновременно. Волокна новообразований проходят через поры, разделяют их на более мелкие и создают пространственную связь, усиливая сцепление между гидратными фазами и зернами цемента. С увеличением содержания гидратных фаз между ними возникают непосредственные контакты, число которых увеличивается - цементное тесто схватывается, затвердевает, образуется цементный камень. Образовавшаяся жесткая структура сначала является очень рыхлой, но постепенно она уплотняется: в заполненных водой порах этой структуры непрерывно появляются новые гидратные фазы. Объем пор и их размеры уменьшаются, возрастает количество контактов между новообразованиями, утолщаются и уплотняются гелевые оболочки на зернах цемента, срастающиеся в сплошной цементный гель, с включениями не прореагировавших центров цементных зерен. В результате возрастает прочность цементного камня и бетона[6].

Четвертая и пятая стадии процесса гидратации характеризуются замедленными реакциями, которые продолжаются до полной гидратации цемента. В этом периоде меняется характер пористости цементного камня в результате того, что образовавшиеся поры заполняются продуктами гидратации. Структура затвердевшего цементного камня уплотняется и образовавшийся ранее эттрингит может перейти в моносульфат. Время от начала затворения до момента резкого возрастания прочности называется периодом формирования структуры[2].

Дальнейшее упрочнение структуры происходит за счет роста новообразований внутри сложившейся матрицы и соответствует третьей стадии гидратации. К концу формирования структуры цементное тесто превращается в камень, завершается переход от пластической прочности цементного теста к хрупкой прочности затвердевшего цементного камня. В бетонной смеси на сроки схватывания существенное влияние оказывает заполнитель. Введенное в цементное тесто заполнитель вследствие проявления поверхностных сил сокращает период формирования структуры, причем, чем выше содержание заполнителя и его удельная поверхность, тем больше его влияние.

Заполнитель оказывает заметное влияние на структурообразование бетона после затвердения бетонной смеси. Заполнитель может создавать жесткий каркас, упрочняющий структуру на первой стадии ее формирования. Наличие заполнителя существенным образом влияет и на условия твердения цементного камня. В бетоне взаимодействие цемента с водой и его твердение происходят в тонких прослойках между зернами заполнителя при постоянном взаимодействии с ним. Заполнитель повышает водоудерживающую способность цементного теста, ограничивает усадочные деформации, способствует образованию кристаллического каркаса цементного камня, влияет на изменение температуры и влажности в твердеющем цементном камне. Таким образом, заполнитель оказывает существенное влияние на формирование структуры цементного камня и бетона[2].

Процесс формирования структуры бетона можно разделить на три периода:

- первый, в течение которого бетонная смесь превращается в бетон;

- второй, во время которого структура бетона постепенно упрочняется;

- третий, когда структура стабилизируется и почти не изменяется со временем.

Структура бетонной смеси сохраняется и при затвердевании. Поэтому структуру бетона следует классифицировать по содержанию цементного камня и его размещению в бетоне.

Однако на свойства бетона определяющее влияние оказывает его плотность и пористость. При прочих равных условиях объем и характер пористости, а также соотношение в свойствах отдельных составляющих бетона определяют его основные технические свойства, долговечность, стойкость в различных условиях. В этой связи целесообразно классифицировать структуру бетона с учетом ее плотности.

Основные типы структур.

- - плотная;

- - с пористым заполнителем;

- - ячеистая;

- - зернистая.

Плотная структура, в свою очередь, может иметь контактное размещение заполнителя, когда его зерна соприкасаются друг с другом через тонкую прослойку цементного камня, и «плавающее» расположение заполнителя, когда его зерна находятся на значительном удалении друг от друга. Плотная структура состоит из сплошной матрицы твердого материала (например, цементного камня), в которую вкраплены зерна другого твердого материала (заполнителя), достаточно прочно связаны с материалом матрицы.

Ячеистая структура отличается тем, что в сплошной среде твердого материала распределены поры различных размеров в виде отдельно условно замкнутых ячеек.

Зернистая структура представляет собой совокупность скрепленных между собой зерен твердого материала. Пористость зернистой структуры непрерывна и аналогична пустотности сыпучего материала.

Наибольшей прочностью обладают материалы с плотной структурой, наименьшей - с зернистой. Плотные материалы менее проницаемы, чем ячеистые, а те, в свою очередь, менее проницаемы, чем материалы зернистой структуры. Последние обладают, как правило, наибольшим водопоглощением.

Большое влияние на свойства материала оказывает размер зерен, пор или других структурных элементов. В этой связи в бетоне различают макроструктуру и микроструктуру. Под макроструктурой понимают структуру, видимую глазом или при небольшом увеличении. В качестве структурных элементов здесь различают крупный заполнитель, песок, цементный камень, воздушные поры. Иногда для анализа и построения технологических расчетов условно принимают макроструктуру, состоящую из двух элементов: крупного заполнителя и раствора, в котором объединяются цементный камень и песок. Микроструктурой называют структуру, видимую при большом увеличении под микроскопом. Для бетона большое значение имеет микроструктура цементного камня, которая состоит из не прореагировавших зерен цемента, новообразований и микропор различных размеров.

Цементный камень является основным компонентом бетона, определяющим его свойства и долговечность. Основной составляющей микроструктуры цементного камня являются гидросиликаты кальция. Гидросиликаты кальция создают определенную пространственную структуру, которая включает не прореагировавшую часть зерен цемента с оболочкой новообразований в виде системы глобул и межзерновое пространство, заполненное в той или иной мере новообразованиями.

Гидросиликаты кальция имеют кристаллическое и полукристаллическое или аморфное строение. Кристаллические продукты, имеющие различные размеры кристаллов, чаще появляются при тепловой, особенно автоклавной, обработке и при кристаллизации новообразований и межзерновом пространстве и порах. В цементном камне нормального твердения и в оболочке новообразований вблизи границы с исходным материалом, где возможности роста кристаллов ограничены, преобладают гелеобразные субмикрокристаллические продукты гидратации.

Цементный камень содержит участки с различной структурой, сложенные разными минералами. Его строение отличается сложностью, многообразием и неоднородностью. Неоднородность строения обусловлена тем, что цементный камень состоит из глобул цементных зерен с постепенно убывающей к поверхности плотностью, контактной зоны между глобулами, состоящей из различных новообразований, а также включает поры, неплотности и дефекты структуры. Необходимо учитывать и химическую неоднородность камня, т.е. то, что отдельные участки состоят из отличающихся друг от друга минералов и в некоторых местах возможно значительное увеличение содержания отдельных компонентов по сравнению с их средним значением, определяемым физико-химическим анализом. Микроструктура и неоднородность цементного камня существенно влияют на его прочность и другие свойства.

Свойства цементного камня зависят от его минералогического состава. Изменяя минералогический состав вяжущего и условия твердения, можно получать различные типы микроструктуры цементного камня: ячеистую, зернистую, волокнистую, сотовую или сложные структуры, состоящие из сочетания различных типов структуры. В технологии бетона используются различные вяжущие вещества, применяются разнообразные условия твердения бетона, что обусловливает различные типы микроструктуры цементного камня.

Вблизи зерен заполнителя в результате влияния его поверхностных сил и ряда других

причин микроструктура цементного камня может несколько изменяться по сравнению со структурой основной массы, поэтому часто рассматривают особо микроструктуру и свойства контактной зоны между цементным камнем и заполнителем, выделяя ее в виде отдельного структурного элемента.

Определенное влияние на свойства бетона оказывает также микроструктура заполнителя.

Структура бетона, как правило, изотропна, т.е. ее свойства по разным направлениям (приблизительно) одинаковы. Однако путем особых приемов формования или введения специальных структурообразующих элементов структуре бетона может быть придана анизотропность, т.е. ее свойства в одном направлении будут заметно отличаться от свойств в другом направлении.

Для различных видов бетона характерна своя структура. Для тяжелых бетонов характерна плотная структура, для легких конструктивных - плотная структура с пористыми включениями, ячеистые бетоны имеют ячеистую структуру крупнопористые - зернистую. Подразделение на приведенные типы структур условно, в действительности структура бетона отличается большей сложностью, например в плотной структуре тяжелого бетона цементный камень имеет значительное количество пор, в плотной структуре легкого бетона поры наблюдаются не только у заполнителя, но и в цементном камне, отдельные ячейки в ячеистой структуре могут соединяться между собой капиллярами и т.д. Однако представление о различных типах структур позволяет более четко проектировать состав бетона, используя характерные для каждого случая зависимости.

Бетоны являются искусственными каменными материалами. Известно, что прочность подобных материалов зависит от их плотности, так как она определяет плотность упаковки структурных элементов, объем и характер дефектов. Значения величины физической связи между молекулами у бетонов на различных материалах близки между собой, и прочность в основном обусловливается плотностью бетона и характером его структуры.

Структура бетона неоднородна. Отдельные объемы материала могут значительно отличаться по своим свойствам, что оказывает заметное влияние на суммарные свойства материала. Могут различаться по свойствам не только цементный камень и заполнитель, но и отдельные зерна заполнителя друг от друга и отдельные микрообъемы цементного камня[6].

2.5. Обоснование и выпор способа производства железобетонных изделий

Технологический процесс при изготовлении железобетонных изделий складывается из следующих операций: приемка и подготовка материалов; приготовление бетонной смеси; изготовление арматуры; подготовка форм; формование; тепловая обработка и распалубка; проверка качества изделий, их отделка, маркировка и паспортизация; хранение. Каждый процесс складывается из отдельных операций, выполняемых различными способами и машинами в зависимости от условий производства, видов и качества сырья, типов изготовляемых изделий и объема производства.

Прогрессивный принцип организации технологического процесса в производстве сборного железобетона — поточность и возможно большая специализация технологических линий по виду изготовляемой продукции. Наиболее широко применяют агрегатно-поточные линии, стенды, кассеты и конвейеры[1].

При конвейерном способе производства формы с изделиями перемещаются с принудительным ритмом по всем технологическим постам линии специальными транспортными устройствами.

Процесс изготовления изделий происходит в такой последовательности: подготовленная форма подается на пост формования, где в нее укладывается бетонная смесь с помощью бетоноукладчиков, затем на этом же посту или на следующем производится уплотнение бетонной смеси на виброплощадках или с помощью различных виброустройств; далее осуществляются заглаживание и отделка поверхности бетона и изделия помещаются в камеры тепло-влажностной обработки. Конвейерные линии могут быть периодического и непрерывного действия. На линиях периодического действия перемещение форм с изделиями происходите определенными интервалами. Число форм-тележек определяется производительностью линии, режимом тепловой обработки. Время формовочного ритма определяется временем наиболее загруженного поста. На конвейерных линиях применяют тепловые агрегаты непрерывного и периодического действия. К агрегатам непрерывного действия относятся горизонтальные щелевые и вертикальные камеры башенного типа, к агрегатам периодического действия - многоярусные щелевые и ямные камеры. Наибольшее распространение получили конвейеры периодического действия с формами, передвигаемыми по рельсам. Число постов на конвейерных линиях составляет 6-15, ритм работы конвейера находится в пределах 10-22 минут, скорость перемещения - от 0,9 до 1,3 м/с.

Конвейерный способ производства дает возможность максимально автоматизировать технологические операции, достичь высокой эффективности производства благодаря применению принудительного режима перемещения изделий по постам; обеспечить снижение расхода тепловой энергии за счет непрерывного процесса тепловой обработки изделий; эффективно использовать технологическое оборудование, формы и оснастку; обеспечивает значительное повышение производительности труда. Конвейерные линии наиболее эффективны при специализированном серийном выпуске изделий: плит и панелей покрытий, перекрытий, наружных стеновых панелей, панелей цоколя. Конвейерные линии дают возможность изготовлять панели высокой заводской готовности при максимальной механизации процессов формования и отделки на всех постах. Пооперационное расчленение технологического процесса и узкая специализация обеспечивают высокую производительность труда. Непрерывность процессов повышает коэффициент использование оборудования.

Однако конвейерный способ производства требует значительных капитальных вложений и затрат на обслуживание механизмов и оборудования, не обладает гибкостью технологии при переходе на новую номенклатуру выпускаемой продукции.[6]

Агрегатно-поточный способ производства является наиболее распространенным. Подготовленная форма с помощью мостового крана подается на пост формования, где в нее укладывается бетонная смесь с помощью бетоноукладчиков, затем на этом же посту производится

уплотнение бетонной смеси на виброплощадках, заглаживание и отделка поверхности бетона. После этого формы с изделиями поступают в камеры тепловлажностной обработки. Формы и изделия двигаются от поста к посту с произвольным интервалом. Технологические посты не зависят один от другого, ритм работы одного и того же поста может изменяться: 10-16 минут - на посту укладки бетонной смеси и 6-12 часов - на посту тепловой обработки. Этот способ позволяет использовать, различное технологическое оборудование, различные по размерам формы, изготовлять широкую номенклатуру изделий. Агрегатно-поточный способ для мелкосерийного производства является наиболее выгодным. При несложном технологическом оборудовании, небольших производственных площадях и затратах на строительство этот способ дает высокий съем продукции с 1 м2 производственной площади цеха. Здесь сочетаются небольшие затраты труда со сравнительно низкими удельными капитальными вложениями. Этот способ позволяет разделить технологические операции по специализированным постам, создать условия для организации четкого пооперационного контроля качества изделий, обеспечивает высокий коэффициент использования оборудования и оборачиваемость форм. Годовая производительность агрегатно-поточной технологической линии определяется номенклатурой выпускаемой продукции, режимом формования изделий и продолжительностью работы формовочного поста.[2]

При стендовом способе производства формование изделий производится в стационарных неперемещаемых формах, а оборудование перемещается от одной формы к другой. Тепловая обработка производится непосредственно в форме. Уплотнение бетонной смеси осуществляется навесными или глубинными вибраторами. Особенностью стендового способа производства является то, что все технологические процессы (установка арматурных каркасов, формование, твердение бетона, распалубка, чистка форм и т.д.) выполняются на одном месте. Этот способ требует незначительного объема капительных затрат, экономичен для изготовления изделий малыми сериями.

Стендовую технологию применяют на открытых полигонах и закрытых цехах при изготовлении тяжелых длинномерных конструкций, особенно предварительно напряженных (подкрановые балки, фермы и т.д.). Широкое распространение получили плоские стенды, представляющие собой бетонную гладкую площадку, разделенную на отдельные формовочные линии. По способу организации работы плоские стенды делятся на протяженные, пакетные и короткие.

Протяженные стенды используют для изготовления длинномерных изделий с большим поперечным сечением и большой высотой, пакетные - для изделий с небольшим поперечным сечением. Короткий стенд состоит из отдельных стационарных формовочных постов в виде силовых форм, в которых изготовляются предварительно напряженные железобетонные формы, балки и др.[2]

К недостаткам стендового способа производства относятся: подача материалов ко всем постам; низкая степень механизации работ; непроизводительные затраты времени при выполнении одних и тех же операций на различных постах; подвод энергетических коммуникаций ко всем постам; низкая оборачиваемость оборудования и нерациональное использование производственных площадей. Разновидностью этого способа являются силовые формы, формы с виброорганом, установки для изготовления объемных элементов.[6]

При кассетном способе производства изделия формуют и осуществляют тепловлажност-ную обработку их в неподвижной вертикальной кассетной установке.

Кассетная установка представляет собой ряд отсеков, образованных стальными или железобетонными стенками. В каждом отсеке формуется одно изделие. Бетонная смесь в кассетные отсеки подается ленточным транспортером либо насосом по бетоноводу. При этом смесь проходит узкий формовочный отсек (60-200 мм), в котором размещены арматурный каркас, проемообразователи, закладные детали, каналообразователи для скрытой электропроводки.

Уплотнение смеси производится навесными и глубинными вибраторами. Для тепловлажностной обработки в кассетной установке имеются специальные паровые рубашки. При распалубке стенки отсеков кассеты несколько раздвигаются механизмом, и изделие краном извлекается из кассеты. Кассетные установки работают по стендовой схеме организации производства, при которой выполнение всех технологических операций происходит последовательно на одном посту, в одной установке, а подача арматурных каркасов, извлечение и транспортирование готовых панелей выполняются мостовыми кранами.[2]

Кассетные установки периодического действия работают по стендовому способу, и их оборачиваемость не превышает 1,5-2 формовки в сутки. Повысить производительность кассетных установок периодического действия можно путем применения двухстадийной тепловой обработки, когда изделие в кассете набирает 40-45 % марочной прочности, после чего их распалубливают и изделия дозревают в камерах твердения.

Широкое распространение способ формования железобетонных изделий в кассетных установках получил с развитием полносборного домостроения. Панели внутренних стен, перегородок, перекрытий, для которых требуется хорошее качество обработки обеих поверхностей, нерационально изготовлять в горизонтальном положении.[1]

В настоящее время на домостроительных заводах действует около 4 тысяч кассетных         установок, в которых изготовляют примерно 15 млн. м3 изделий в год. Установки отличаются большой компактностью, простотой, надежностью в работе, малым физическим износом при эксплуатации. Съем изделий с 1 м² производственной площади при кассетной технологии на 23 % выше, чем при агрегатно-поточной, и на 10-25 % больше, чем на горизонтальных конвейерных линиях. Изделия имеют гладкие поверхности, четкие ровные ребра, полное соответствие геометрическим размерам.

Однако кассетная технология имеет и недостатки: отсутствует надлежащее уплотнение бетонной смеси в формовочных отсеках, что ведет к применению подвижных бетонных смесей (П = 12-16 см) с большим водосодержанием. Это увеличивает расход цемента, расслаивае-мость бетонной смеси, неоднородность прочности бетона по высоте изделия; повышенное водосодержание, недостаточная вибрация приводят к многочисленным порам и раковинам на поверхности изделий, что требует шпатлевки на специальных отделочных комплексах; для стендовой кассетной технологии характерны простои формовочного оборудования в процессе тепловой обработки изделий и большая удельная металлоемкость[6].

2.5.1.Характеристики технологических линий

|  | Производи- | Съём с 1 м 2 | Металлов | Трудоёмкость, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тельность, | производствен- | МКОСТЬ, | чел. дней/м3 |
|  | тыс. м | ной площади, | кг/ м ³ |  |
|  |  | м /м |  |  |
| Агрегатно- | 5-50 | _ | 22-32 | 0,4-0,45 |
| поточная |  |  |  |  |
| Стендовая | 3-20 | 2-7 | 25-27 | 0,4-0,65 |
| Кассетная | 15-25 | 12-13 | 24-27 | 0,25-0,35 |
| Конвейерная | 20-65 | 9-20 | 17-32 | 0,25-0,4 |

Учитывая все характеристики основных технологий производства, их недостатки, номенклатуру выпускаемой продукции, а также мощность предприятия считаю целесообразным осуществлять производство свай, ригелей и безнапорных железобетонных труб по агрегатно-поточной технологии, а колонн тяжелого каркаса по стендовой.

2.6. Определение состава бетонной смеси

Бетонная смесь представляет собой сложную многокомпонентную систему, состоящую из новообразований, образовавшихся при взаимодействии вяжущего с водой, непрореагированных частиц клинкера, заполнителя, воды, вводимых специальных добавок и вовлеченного воздуха.

Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями по прочности, средней плотности, морозостойкости и водонепроницаемости (при необходимости) и другими нормируемыми показателями качества бетона.

Состав бетонной смеси подбирают по ГОСТ 27006 - 86. Бетонные смеси приготовляют с использованием цементов, заполнителей и добавок по стандартам и техническим условиям на материалы конкретных видов в соответствии с ГОСТ 26633 – 91.

Вода для затворения бетонных смесей и приготовления добавок должна соответствовать

ГОСТ 23732.

Бетонные смеси на месте укладки принимают по объему. Объем бетонной смеси, установленный при погрузке, должен быть уменьшен на коэффициент уплотнения Куп. при ее транспортировании и уплотнении, устанавливаемый по согласованию изготовителя с потребителем. Для тяжелых бетонов: П2 - Куп. = 0,97; ПЗ-П5 - Куп. = 0,98.

Методы контроля. Пробы бетонной смеси отбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 10181 – 81, ГОСТ 10180 – 80, ГОСТ 18105 - 86

Материалы для приготовления бетонных смесей испытывают в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы.

Концентрацию рабочего раствора добавок определяют ареометром в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на добавки конкретных видов.

Удобоукладываемость бетонной смеси определяют по осадке конуса; показатели           расслаиваемости определяют по ГОСТ 10181.4 - 81; прочность бетона определяют по ГОСТ 10180-80, ГОСТ 22690 – 77; среднюю плотность - по ГОСТ 12730.1 – 78; морозостойкость - по ГОСТ 10060 – 87; водонепроницаемость - по ГОСТ 12730.5 – 78.

2.7. Проектирование состава тяжёлого бетона

В результате проектирования состава бетона должно быть определено такое соотношение между используемыми материалами, при котором будет гарантирована прочность бетона в конструкции с учетом технологии ее изготовления, необходимая подвижность бетонной смеси и экономичность бетона (минимальный расход цемента)

Проектирование состава бетона включает:

а) назначение требований к бетону, исходя из вида и особенностей службы и изготовления конструкций;

б) выбор материалов для бетона и получение необходимых данных, характеризующих их свойства;

в) определение предварительного состава бетона,	.

г) проверку состава в пробных замесах;

д) контроль за бетонированием;

е) корректировку состава в процессе производства при колебаниях свойств заполнителя и

других факторов.

Определение предварительного состава бетона производят на основе зависимости прочности бетона от активности цемента, цементно-водного фактора и качества используемых материалов и зависимости подвижности бетонной смеси от расхода воды и других факторов.

Для получения уточненных зависимостей свойств бетона и бетонной смеси от его состава, если имеется возможность, проводят предварительные испытания. При этом желательно использовать математические методы планирования эксперимента и обработки его результатов.

Бетонная смесь обладает необходимой удобоукладываемостью только при содержании в ней достаточного количества цемента. Уменьшение количества цемента ниже определенных величин повышает опасность расслоения бетонной смеси и может привести к появлению в смеси микропустот и снижению прочности и долговечности бетона. Минимальный расход цемента зависит от консистенции бетонной смеси и крупности заполнителя. Если при определении состава бетона окажется, что расход цемента, требуемый из условия получения заданной прочности, ниже указанных значений, то в расчет принимают минимальный расход цемента.

Для экономичного расходования цемента необходимо, чтобы его марка превышала заданную марку бетона.

При использовании для бетона более низких марок цемента требуется слишком большой его расход. Наоборот, когда марка цемента излишне высока, может оказаться, что расход цемента будет меньше минимальных значений, требуемых техническими условиями для получения бетона необходимой плотности. В этом случае для экономии цемента в бетон целесообразно вводить тонкомолотую добавку - активную кремнеземистую или инертную (золу, молотый кварцевый песок, известняковую муку и др.).

В качестве заполнителей бетона стремятся использовать, как правило, местные материалы или материалы из близко расположенных карьеров, но отбирают из них те, которые позволяют получать бетон с заданными свойствами при минимальных расходах цемента. Заданную подвижность бетонной смеси обеспечивают правильным назначением расхода воды, а прочность бетона — правильным назначением водоцементного отношения и расхода цемента. Минимального расхода цемента добиваются правильным выбором содержания крупного и мелкого заполнителя[6].

3. Подбор состава производственного бетона.

3.1. Подбор производственного состава тяжелого бетона М500, для колонн тяжелого каркаса, изготавливаемых по стендовой технологии методом радиального прессования из жесткой бетонной смеси, жесткостью 10 секунд.

Исходные компоненты смеси:

Портландцемент Rц = 60 МПа; ρц  = 3,19 г/ см²; ρнас = 1600 кг/ м³;

Песок средней крупности (Мк = 2,1), ρп = 2,56 г/ см²; ρнас = 1500 кг/ м³;

W = 6% [7]

Щебень гравийный с максимальной крупностью зерен 20 мм; ρщ = 2,65 г/ см³; ρнас = 1350 кг/ м³; W = 1,8 %;

Пустотность Пщ = 49% [7]

Определяем состав высокопрочного бетона при применении цемента марки 500.

1. Определение расхода воды.

Расход  воды отвечающий требуемой подвижности бетонной смеси ОК = 5 см и крупность заполнителя до 20 мм  составит 200 литров (см. график 3.22 [1])

При использовании добавки суперпластификатора С – 3 в дозировке 0,75 % от массы цемента Водопотребность бетонной смеси снижается на 20 % [ табл. 8.7, 2]

Тогда расход воды в бетонной смеси с добавкой определяют по формуле [1];

В = В0 К ;

где  к – коэффициент , учитывающей снижение расхода воды при введении добавки (К = 0,8)

В = 200 * 0,8 = 160 л.

2. Определяем В/Ц отношение, зависящее от требуемой прочности бетона, активности цемента и вида заполнителей [1].

В/Ц = A * Rц /(R6+A* 0,5Rц);

где Rц – марка цемента по прочности , МПа

Rб – марка по прочности бетона, МПа

А – коэффициент, учитывающий качество заполнителя [табл. 5.2; 1] (А = 0,6 – заполнитель среднего качества)

В/Ц = 0,6 * 500 / (500 + 0,6 * 0,5 * 500) = 0,46

3. Определение расхода цемента.

Ц = В/(В/Ц)

Отпускная прочность бетона для колонн после ТВО 70% от марочной. В зависимости от отпускной прочности бетона и его проектной марки принимается коэффициент изменения расхода цемента К70 = 1[2]. Следовательно расход цемента с учетом коэффициента изменения расхода составляет

Ц = В/ (В/Ц) * К70 = (160 / 0,46) * 1 = 348 кг

4. по таблице 10.4. [1] устанавливаем коэффициент раздвижки зерен для пластичных бетонных смесей.

Для смеси с расходом цемента 348 кг и В/Ц = 0,46; α = 1,36

5. Расход щебня определяется из соотношения.

Щ = 1000/ (α Пщ/ ρнас + 1/ ρщ); [1]

где  Пщ  - пустотность щебня (Пщ = 49%)

ρнас – насыпная плотность (ρнас = 1350 кг/ м³)

ρщ – плотность  ( ρщ = 2,65 г/ см³)

Щ = 1000 / (1,36 * 0,49/1,35 + 1/2,65 ) = 1150 кг

6. Расход песка определяется из соотношения.

П = ρп ( 1000 – Ц/ ρц – В – Щ/ ρщ); [1]

П = 2,56 (1000 – 349/3,19 – 160 – 1150/2,65) = 786 кг

7. Расход добавки суперпластификатора рассчитывается исходя из ее дозировки по массе сухого цемента.

Дозировка суперпластификатора составляет 0,75% по массе цемента [1], соответственно:

Д = 0,0075 * 348 = 2,61 кг

Но по технологии добавку вводят в бетоносмеситель в сочетании с водой. Следовательно необходимо вычислить расход раствора добавки с водой в 15% концентрации [табл.10.11;2]

А = ЦД/ (К * ρр); [2]

где Ц – расход цемента, кг/ м³; Д – дозировка добавки в %; К – концентрация приготовленного раствора (К = 15%[2]);  ρр – плотность раствора исходя из его концентрации (ρр = 1,065 г/ см³ [табл. 8.13; 2])

А = 348 * 0,75/ (15 * 1,065) = 16,5 л

Недостающее количество для затворения 1 м³ бетонной смеси воды В2 (л) определяется по формуле [1].

В2 = В - А * ρр (1 – К/100) = 160 – 16,5 * 1,065 (1 – 15/100) = 145 л

Ориентировочный состав полученной бетонной смеси с добавкой С – 3:

Ц = 348 кг; В2 = 145 л; Д = 2,61 кг(А = 16,5 л); П = 786 кг; Щ = 1150 кг

Расчетная плотность: ρб.с. = 2446 кг/ м³

Определение состава бетона с учетом влажности заполнителей:

1) Определение содержания воды в заполнителях определяется по формулам [1]:

Вп = П * Wп = 786 * 0,06 = 47,26 л

Вщ = П * Wщ = 1150 * 0,018 = 21 л

2) Действительный расход воды определяем по формулам [1]:

Вд = В2 – Вп – Вщ = 145 – 47,2 – 21 = 76,8 л

3) Соответственно расход песка и щебня увеличивается на объем воды, которая в них содержится [1]:

Пд = П + Вп = 786 + 47,2 = 833,2 кг

Щд = Щ + Вщ = 1150 + 21 = 1171 кг

Окончательный производственный состав бетонной смеси:

Ц = 348 кг; В = 76,8 л; Пд = 833,2 л; Щд = 1171 кг; Д = 2,61 кг ( А = 16,5 л)

3.2. Расчет состава бетона М200 (В15) для забивных свай, изготовляемых по агрегатно-поточной технологии, с уплотнением на виброплощадках, со 100% марочной прочностью после ТВО.

Исходные компоненты смеси:

Портландцемент Rц = 40 МПа; ρц  = 3,19 г/ см²; ρнас = 1600 кг/ м³;

Песок средней крупности (Мк = 2,1), ρп = 2,56 г/ см²; ρнас = 1500 кг/ м³;

W = 6% [7]

Щебень гравийный с максимальной крупностью зерен 20 мм; ρщ = 2,65 г/ см³; ρнас = 1350 кг/ м³; W = 1,8 %;

Пустотность Пщ = 49% [7]

Определяем состав высокопрочного бетона марки М200 при применении цемента марки М400.

1. Определение расхода воды.

Расход  воды отвечающий требуемой подвижности бетонной смеси ОК = 5 см и крупность заполнителя до 20 мм  составит 200 литров (см. график 3.22 [1])

При использовании добавки суперпластификатора С – 3 в дозировке 0,75 % от массы цемента водопотребность бетонной смеси снижается на 20 % [ табл. 8.7, 2]

Тогда расход воды в бетонной смеси с добавкой определяют по формуле [1];

В = В0 К ;

где  к – коэффициент , учитывающей снижение расхода воды при введении добавки (К = 0,8)

В = 200 * 0,8 = 160 л.

2. Определяем В/Ц отношение, зависящее от требуемой прочности бетона, активности цемента и вида заполнителей [1].

В/Ц = A * Rц /(R6+A* 0,5Rц);

где Rц – марка цемента по прочности , МПа

Rб – марка по прочности бетона, МПа

А – коэффициент, учитывающий качество заполнителя [табл. 5.2; 1] (А = 0,6 – заполнитель среднего качества)

В/Ц = 0,6 * 400 / (200 + 0,6 * 0,5 * 400) = 0,75

3. Определение расхода цемента.

Ц = В/(В/Ц)

Отпускная прочность бетона для свай после ТВО 100% от марочной. В зависимости от отпускной прочности бетона и его проектной марки принимается коэффициент изменения расхода цемента К100 = 1,22[2]. Следовательно расход цемента с учетом коэффициента изменения расхода составляет

Ц = В/ (В/Ц) * К100 = (160 / 0,75) * 1,22 = 260,22 кг

4. по таблице 10.4. [1] устанавливаем коэффициент раздвижки зерен для пластичных бетонных смесей.

Для смеси с расходом цемента 260 кг и В/Ц = 0,75; α = 1,36

5. Расход щебня определяется из соотношения.

Щ = 1000/ (α Пщ/ ρнас + 1/ ρщ); [1]

где  Пщ  - пустотность щебня (Пщ = 49%)

ρнас – насыпная плотность (ρнас = 1350 кг/ м³)

ρщ – плотность  ( ρщ = 2,65 г/ см³)

Щ = 1000 / (1,36 * 0,49/1,35 + 1/2,65 ) = 1150 кг

6. Расход песка определяется из соотношения.

П = ρп ( 1000 – Ц/ ρц – В – Щ/ ρщ); [1]

где ρп – плотность песка; Ц – расход цемента; ρц – плотность цемента; В – расход воды; Щ – расход щебня; ρщ – плотность щебня

П = 2,56 (1000 – 260/3,19 – 160 – 1150/2,65) = 832,5 кг

7. Расход добавки суперпластификатора С – 3  рассчитывается исходя из ее дозировки по массе сухого цемента.

Дозировка суперпластификатора составляет 0,75% по массе цемента [1], соответственно:

Д = 0,0075 * 260 = 1,95 кг

Но по технологии добавку вводят в бетоносмеситель в сочетании с водой. Следовательно необходимо вычислить расход раствора добавки с водой в 15% концентрации [табл.10.11;2]

А = ЦД/ (К * ρр); [2]

где Ц – расход цемента, кг/ м³; Д – дозировка добавки в %; К – концентрация приготовленного раствора (К = 15%[2]);  ρр – плотность раствора исходя из его концентрации (ρр = 1,065 г/ см³ [табл. 8.13; 2])

А = 260 * 0,75/ (15 * 1,065) = 12,2 л

Недостающее количество для затворения 1 м³ бетонной смеси воды В2 (л) определяется по формуле [1].

В2 = В - А * ρр (1 – К/100) = 160 – 12,2 * 1,065 (1 – 15/100) = 149 л

Ориентировочный состав полученной бетонной смеси с добавкой С – 3:

Ц = 260 кг; В2 = 149 л; Д = 1,95 кг(А = 12,2 л); П = 832,5 кг; Щ = 1150 кг

Расчетная плотность: ρб.с. = 2394 кг/ м³

Определение состава бетона с учетом влажности заполнителей:

1) Определение содержания воды в заполнителях определяется по формулам [1]:

Вп = П * Wп = 786 * 0,06 = 50 л

Вщ = П * Wщ = 1148 * 0,018 = 20,6 л

2) Действительный расход воды определяем по формулам [1]:

Вд = В2 – Вп – Вщ = 149 – 50 – 20,6 = 78,4 л

3) Соответственно расход песка и щебня увеличивается на объем воды, которая в них содержится [1]:

Пд = П + Вп = 832,5 + 50 = 882,5 кг

Щд = Щ + Вщ = 1150 + 20,6 = 1168,6 кг

Окончательный производственный состав бетонной смеси:

Ц = 260,2 кг; В = 78,4 л; Пд = 882,5 л; Щд = 1168,6 кг; Д = 1,95 кг ( А = 12,2 л)

3.3. Расчет состава тяжелого бетона М400 для ригелей, изготавливаемых по агрегатоно-поточной технологии , с уплотнением на вибростенде и 70% прочности от марочной после ТВО.

Исходные компоненты смеси:

Портландцемент Rц = 60 МПа; ρц  = 3,19 г/ см²; ρнас = 1600 кг/ м³;

Песок средней крупности (Мк = 2,1), ρп = 2,56 г/ см²; ρнас = 1500 кг/ м³;

W = 6% [7]

Щебень гравийный с максимальной крупностью зерен 20 мм; ρщ = 2,65 г/ см³; ρнас = 1350 кг/ м³; W = 1,8 %;

Пустотность Пщ = 49% [7]

Определяем состав высокопрочного бетона марки М400 при применении цемента марки М500.

1. Определение расхода воды.

Расход  воды отвечающий требуемой подвижности бетонной смеси ОК = 5 см и крупность заполнителя до 20 мм  составит 200 литров (см. график 3.22 [1])

При использовании добавки суперпластификатора С – 3 в дозировке 0,75 % от массы цемента водопотребность бетонной смеси снижается на 20 % [ табл. 8.7, 2]

Тогда расход воды в бетонной смеси с добавкой определяют по формуле [1];

В = В0 К ;

где  к – коэффициент , учитывающей снижение расхода воды при введении добавки (К = 0,8)

В = 200 * 0,8 = 160 л.

2. Определяем В/Ц отношение, зависящее от требуемой прочности бетона, активности цемента и вида заполнителей [1].

В/Ц = A * Rц /(R6+A* 0,5Rц);

где Rц – марка цемента по прочности , МПа

Rб – марка по прочности бетона, МПа

А – коэффициент, учитывающий качество заполнителя [табл. 5.2; 1] (А = 0,6 – заполнитель среднего качества)

В/Ц = 0,6 * 500 / (400 + 0,6 * 0,5 * 500) = 0,43

3. Определение расхода цемента.

Ц = В/(В/Ц)

Отпускная прочность бетона для ригелей после ТВО 70% от марочной. В зависимости от отпускной прочности бетона и его проектной марки принимается коэффициент изменения расхода цемента К70 = 1[2]. Следовательно расход цемента с учетом коэффициента изменения расхода составляет

Ц = В/ (В/Ц) * К70 = (160 / 0,43) * 1 = 372 кг

4. по таблице 10.4. [1] устанавливаем коэффициент раздвижки зерен для пластичных бетонных смесей.

Для смеси с расходом цемента 372 кг и В/Ц = 0,43; α = 1,35

5. Расход щебня определяется из соотношения.

Щ = 1000/ (α Пщ/ ρнас + 1/ ρщ); [1]

где  Пщ  - пустотность щебня (Пщ = 49%)

ρнас – насыпная плотность (ρнас = 1350 кг/ м³)

ρщ – плотность  ( ρщ = 2,65 г/ см³)

Щ = 1000 / (1,35 * 0,49/1,35 + 1/2,65 ) = 1153 кг

6. Расход песка определяется из соотношения.

П = ρп ( 1000 – Ц/ ρц – В – Щ/ ρщ); [1]

где ρп – плотность песка; Ц – расход цемента; ρц – плотность цемента; В – расход воды; Щ – расход щебня; ρщ – плотность щебня

П = 2,56 (1000 – 372/3,19 – 160 – 1153/2,65) = 738 кг

7. Расход добавки суперпластификатора С – 3  рассчитывается исходя из ее дозировки по массе сухого цемента.

Дозировка суперпластификатора составляет 0,75% по массе цемента [1], соответственно:

Д = 0,0075 * 372 = 2,8 кг

Но по технологии добавку вводят в бетоносмеситель в сочетании с водой. Следовательно необходимо вычислить расход раствора добавки с водой в 15% концентрации [табл.10.11;2]

А = ЦД/ (К * ρр); [2]

где Ц – расход цемента, кг/ м³; Д – дозировка добавки в %; К – концентрация приготовленного раствора (К = 15%[2]);  ρр – плотность раствора исходя из его концентрации (ρр = 1,065 г/ см³ [табл. 8.13; 2])

А = 372 * 0,75/ (15 * 1,065) = 17,5 л

Недостающее количество для затворения 1 м³ бетонной смеси воды В2 (л) определяется по формуле [1].

В2 = В - А * ρр (1 – К/100) = 160 – 17,5 * 1,065 (1 – 15/100) = 144 л

Ориентировочный состав полученной бетонной смеси с добавкой С – 3:

Ц = 372 кг; В2 = 144 л; Д = 2,8 кг(А = 17,5 л); П = 738 кг; Щ = 1153 кг

Расчетная плотность: ρб.с. = 2425 кг/ м³

Определение состава бетона с учетом влажности заполнителей:

1) Определение содержания воды в заполнителях определяется по формулам [1]:

Вп = П * Wп = 738 * 0,06 = 44,3 л

Вщ = П * Wщ = 1153 * 0,018 = 20,8 л

2) Действительный расход воды определяем по формулам [1]:

Вд = В2 – Вп – Вщ = 144 – 44,3 – 20,8 = 79 л

3) Соответственно расход песка и щебня увеличивается на объем воды, которая в них содержится [1]:

Пд = П + Вп = 738 + 44,3 = 782 кг

Щд = Щ + Вщ = 1153 + 20,8 = 1174 кг

Окончательный производственный состав бетонной смеси:

Ц = 372 кг; В = 79 л; Пд = 782 л; Щд = 1174 кг; Д = 2,61кг ( А = 16,5 л)

3.4. Расчет состава тяжелой жесткой смеси М400 для производства безнапорных железобетонных труб диаметром 600 и 800 мм, производимых по агрегатно-поточной технологии методом радиального прессования

Для производства применяется жесткая бетонная смесь, жесткостью 20 сек, изготавливаемой при помощи применения портландцемента марки М500.

Исходные компоненты смеси:

Портландцемент Rц = 60 МПа; ρц  = 3,19 г/ см²; ρнас = 1600 кг/ м³;

Песок средней крупности (Мк = 2,1), ρп = 2,56 г/ см²; ρнас = 1500 кг/ м³;

W = 6% [7]

Щебень гравийный с максимальной крупностью зерен 20 мм; ρщ = 2,65 г/ см³;                                 ρнас = 1350 кг/ м³; W = 1,8 %; пустотность Пщ = 49% [7]

Определяем состав жесткой бетонной смеси марки М400 при применении цемента марки М500.

1. Определение расхода воды.

Расход  воды отвечающий требуемой жесткости бетонной смеси в 20 с и наибольшей крупности заполнителя до 20 мм  составит 150 литров (см. график 3.10 [2])

При использовании добавки суперпластификатора С – 3 в дозировке 0,75 % от массы цемента водопотребность бетонной смеси снижается на 20 % [ табл. 8.7, 2]

Тогда расход воды в бетонной смеси с добавкой определяют по формуле [1];

В = В0 К ;

где  к – коэффициент , учитывающей снижение расхода воды при введении добавки (К = 0,8)

В = 150 * 0,8 = 120 л.

2. Определяем В/Ц отношение, зависящее от требуемой прочности бетона, активности цемента и вида заполнителей [1].

В/Ц = A * Rц /(R6+A* 0,5Rц);

где Rц – марка цемента по прочности , МПа

Rб – марка по прочности бетона, МПа

А – коэффициент, учитывающий качество заполнителя [табл. 5.2; 1] (А = 0,6 – заполнитель среднего качества)

В/Ц = 0,6 * 500 / (400 + 0,6 * 0,5 * 500) = 0,55

3. Определение расхода цемента.

Ц = В/(В/Ц)

Отпускная прочность бетона применяемого для производства безнапорных железобетонных труб после ТВО составляет 70% от марочной. В зависимости от отпускной прочности бетона и его проектной марки принимается коэффициент изменения расхода цемента К70 = 1[2]. Следовательно расход цемента с учетом коэффициента изменения расхода составляет

Ц = В/ (В/Ц) * К70 = (120 / 0,55) * 1 = 218 кг

4. Для жестких бетонных смесей при расходе цемента менее 400 кг/ м³ коэффициент раздвижки зерен применяется равным α = 1,1 [2].

5. Расход щебня определяется из соотношения.

Щ = 1000/ (α Пщ/ ρнас + 1/ ρщ); [1]

где  Пщ  - пустотность щебня (Пщ = 49%)

ρнас – насыпная плотность (ρнас = 1350 кг/ м³)

ρщ – плотность  ( ρщ = 2,65 г/ см³)

Щ = 1000 / (1,1 * 0,49/1,35 + 1/2,65 ) = 1288 кг

6. Расход песка определяется из соотношения.

П = ρп ( 1000 – Ц/ ρц – В – Щ/ ρщ); [1]

где ρп – плотность песка; Ц – расход цемента; ρц – плотность цемента; В – расход воды; Щ – расход щебня; ρщ – плотность щебня

П = 2,56 (1000 – 218/3,19 – 120 – 1288/2,65) = 834 кг

7. Расход добавки суперпластификатора С – 3  рассчитывается исходя из ее дозировки по массе сухого цемента.

Дозировка суперпластификатора составляет 0,75% по массе цемента [1], соответственно:

Д = 0,0075 * 218 = 1,6 кг

Но по технологии добавку вводят в бетоносмеситель в сочетании с водой. Следовательно необходимо вычислить расход раствора добавки с водой в 15% концентрации [табл.10.11;2]

А = ЦД/ (К * ρр); [2]

где Ц – расход цемента, кг/ м³; Д – дозировка добавки в %; К – концентрация приготовленного раствора (К = 15%[2]);  ρр – плотность раствора исходя из его концентрации (ρр = 1,065 г/ см³ [табл. 8.13; 2])

А = 218 * 0,75/ (15 * 1,065) = 10,2 л

Недостающее количество для затворения 1 м³ бетонной смеси воды В2 (л) определяется по формуле [1].

В2 = В - А * ρр (1 – К/100) = 120 – 10,2 * 1,065 (1 – 15/100) = 111 л

Ориентировочный состав полученной бетонной смеси с добавкой С – 3:

Ц = 218 кг; В2 = 111 л; Д = 1,6 кг (А = 10,2 л); П = 834 кг; Щ = 1288 кг

Расчетная плотность: ρб.с. = 2460 кг/ м³

Определение состава бетона с учетом влажности заполнителей:

1) Определение содержания воды в заполнителях определяется по формулам [1]:

Вп = П * Wп = 834 * 0,06 = 50 л

Вщ = П * Wщ = 1288 * 0,018 = 23,2 л

2) Действительный расход воды определяем по формулам [1]:

Вд = В2 – Вп – Вщ = 111 – 50 – 23,2 = 37,8 л

3) Соответственно расход песка и щебня увеличивается на объем воды, которая в них содержится [1]:

Пд = П + Вп = 834 + 50 = 884 кг

Щд = Щ + Вщ = 1288 + 23,2 = 1311,2 кг

Окончательный производственный состав бетонной смеси:

Ц = 218 кг; В = 37,8 л; Пд = 884 кг; Щд = 1311,2 кг; Д = 1,6кг ( А = 10,2 л)

4. Режим работы предприятия.

Исходя из режима работы предприятия определяется количество рабочих дней в году, количество смен в сутки и количество часов работы в смену. При произведении этих трех основных показателей определяется годовой фонд рабочего времени основных фондов предприятия.

При назначении числа смен учитывается число времени в течении суток для текущего осмотра и ремонта оборудования, а также характер работы оборудования  (непрерывная или прерывная работа).

На бетонных заводах практикуется двух или трехсменный рабочий день, зависящий от мощности производства. Пропарочные камеры, автоклавы, тепловое оборудование работают в три смены, а цехи по приготовлению бетонной смеси, формовочные цехи, арматурозаготовительные цехи, склады готовой продукции могут работать как в 2 так и в 3 смены. Режим работы проектируемого предприятия приведен в табл. 3.7.1.

Табл. 4.2.1. Режим работы предприятия (подобран на основании ОНТП – 07 – 85)

| Цеха | Количество раб. дней в году. | Количество смен в сутки | Рабочих часов в смене. | Годовой фонд раб. времени в часах. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формовочный | 260 | 3 | 8 | 5928 |
| Сырьевой. | 365 | 3 | 8 | 8760 |
| Бетоносмесит. отделение | 260 | 3 | 8 | 5980 |
| Арматурный | 260 | 3 | 8 | 6240 |
| Склад готовой продукции. | 260 | 3 | 8 | 6240 |

Следует учесть, что годовой фонд работы оборудования производственных цехов (формовочного и БСУ) рассчитывается с учетом коэффициента использования оборудования равного 0,95 (ОНТП – 07 – 85)

В таблице 3.3.2. приведены объемы выпуска предприятия по основным видам продукции.

Табл. 4.2.2. Объемы выпуска изделий.

| Марка изделия | Вып. изд. в час, шт. | Вып. изд. в смену, шт. | Выпуск изд. в сутки, шт. | Выпуск изд. в год, шт. | Выпуск изд. в час, м³. | Вып. изд. в смену, м³. | Выпуск изд. в сутки, м³. | Выпуск изд. в год, м³. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.60.30-АIII | 4,4 | 36 | 107,8 | 27272,7 | 2,47 | 19,7 | 59,3 | 15 000 |
| С.40.30-АIII | 6,6 | 53,4 | 160,2 | 40540,5 | 2,47 | 19,7 | 59,3 | 15 000 |
| 1 КОД 42.1 | 4,2 | 34,3 | 102,9 | 26042 | 2,1 | 16,46 | 49,4 | 12 500 |
| 1 КОО 42.1 | 5,3 | 42,2 | 126,7 | 32051 | 2,1 | 16,46 | 49,4 | 12 500 |
| РДП 9.57 - 90 | 4,9 | 39,4 | 118,3 | 29940 | 0,8 | 6,59 | 19,8 | 5 000 |
| РТБ 50.50. – 2(3) | 1,4 | 12 | 34 | 8621 | 0,8 | 6,59 | 19,8 | 5 000 |
| РТБ 80.50. – 2(3) | 0,7 | 6 | 17 | 4167 | 0,8 | 6,59 | 19,8 | 5 000 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 |

В таблице 4.2.3. приведены основные потребности производства в сырье, основных и вспомогательных материалов (с учетом работы предприятия в смены)

Табл. 4.2.3. Основные потребности в материалах.

| Марка изделия | Сырье и полуфабрикаты | Ед. измер. | Расход в год | Расход в сутки | Расход в смену | Расход в час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сваи забивные С 60.30. – АIII и С 60.30. – АIII, изготавливаемые по агрегатно-поточному способу | Бет. смесь М200 | м³ | 27419 | 108,3 | 36,1 | 4,5 |
|  | Цемент М400 | т | 7200 | 28,5 | 9,5 | 1,9 |
|  | Песок | м³ | 24611 | 97,3 | 32,4 | 4,05 |
|  | Вода | м³ | 2160 | 8,5 | 2,8 | 0,35 |
|  | Щебень | м³ | 32722 | 129,3 | 43,1 | 5,4 |
|  | Добавка | т | 53,5 | 0,21 | 0,07 | 0,0028 |
|  | Арм. сталь | т | 2721,6 | 10,8 | 3,6 | 0,45 |
| Колонны для промзданий рядовые одноэтажные 1КОД 42.1 и 1 КОО 42.1., изгот. по стендовому способу. | Бет. смесь М500 | м³ | 22640 | 89,4 | 29,8 | 3,72 |
|  | Цемент М500 | т | 7774,5 | 30,73 | 10,24 | 1,28 |
|  | Песок | м³ | 19048 | 75,3 | 25,1 | 3,14 |
|  | Вода | м³ | 27019 | 106,8 | 35.6 | 4,5 |
|  | Щебень | м³ | 1756 | 6,9 | 2,3 | 0,29 |
|  | Добавка | т | 59,09 | 0,23 | 0,078 | 0,0097 |
|  | Арм. сталь | т | 15941 | 63 | 21 | 2,63 |
| Ригели тяжелого каркаса рядовые для колонн РДП 9.57 – 90, изготавливаемые по агрегатно-поточному способу. | Бет. смесь М400 | м³ | 4491 | 17,8 | 6 | 0,73 |
|  | Цемент М500 | т | 1687,4 | 6,67 | 2,22 | 0,28 |
|  | Песок | м³ | 3582 | 14,16 | 4,72 | 0,59 |
|  | Вода | м³ | 5373 | 21,23 | 7,08 | 0,88 |
|  | Щебень | м³ | 358,34 | 1,416 | 0,47 | 0,05 |
|  | Добавка | т | 11,72 | 0,046 | 0,015 | 0,0019 |
|  | Арм. сталь | т | 1056 | 4,17 | 1,39 | 0,17 |
| Трубы безнапорные ж/б РТБ 80.50 – 2(3) и РТБ 50.50 – 2(3), изготавливаемые радиальным прессованием. | Бет. смесь М400 | м³ | 9073,1 | 35,9 | 11,95 | 1,5 |
|  | Цемент М500 | т | 1998 | 7,9 | 2,63 | 0,32 |
|  | Песок | м³ | 8181 | 32,34 | 10,8 | 1,35 |
|  | Вода | м³ | 12133 | 48 | 16 | 2 |
|  | Щебень | м³ | 346,4 | 1,37 | 0,46 | 0,057 |
|  | Добавка | т | 14,52 | 0,057 | 0,019 | 0,0023 |
|  | Арм. сталь | т | 1115,2 | 4,407 | 1,5 | 0,18 |
| ИТОГО | Бет. смесь: |  |  |  |  |  |
|  | М200 | м³ | 27419 | 108,3 | 36,1 | 4,5 |
|  | М400 | м³ | 13564 | 53,61 | 17,9 | 2,2 |
|  | М500 | м³ | 22640 | 89,4 | 29,8 | 3,72 |
|  | Цемент: |  |  |  |  |  |
|  | М400 | Т | 7200 | 28,5 | 9,5 | 1,2 |
|  | М500 | т | 11460 | 45,3 | 15,1 | 1,9 |
|  | Песок | м³ | 4620 | 18,26 | 6,08 | 0,76 |
|  | Вода | м³ | 77247 | 305,3 | 101,8 | 12,7 |
|  | Щебень | м³ | 55422 | 219,05 | 73,01 | 9,1 |
|  | Добавка С - 3 | т | 138,83 | 0,55 | 0,18 | 0,023 |
|  | Арм. сталь | т | 20834 | 82,3 | 27,4 | 3,43 |

Потребность производства в бетонной смеси, цементе, воде определяется с учетом коэффициента потерь: Кп = 1,01 [2]

Потребность  в щебне и песке определяется с учетом коэффициента потерь: Кп = 1,02 [2]

Потребность  в арматурной стали определяется с учетом потерь: Кп = 1,04 [2]

4.1.Проектирование и расчет стендовой линии для производства колонн легкого              каркаса.

1) Годовая производительность стендовой линии для производства колонн равна

Пг = Вр*h*n*V/Тст  [1].

Где Вр*h - годовой фонд времени работы оборудования, ч: n – количество изделий одновременно формируемых на стенде, шт: V – объем изделия; м³: Тст – длительность одного оборота стенда, r.

Тст = Тп + Тн + Та + Тφ + Тто; [1]

где Тп – продолжительность распалубки, отпуска натяжения и резки арматуры, съема изделия со стенда, чистки и смазки оснастки и ее установки на стенде Тп = 3 ч:

Тн – продолжительность раскладки арматуры, ее распределение и натяжение до 50% контролируемого напряжения; Тн = 1,3 ч; Та – продолжительность установки ненапрягаемой арматуры, Та  = 0, 05 ч; Тφ – продолжительность укладки и уплотнения бетонной смеси:

Тφ = 1,5 ч; Тто – продолжительность тепловой обработки; Тто = 11 ч.

Тст = 3 +1,3 + 0,05 + 1,5 +1 = 16,85

Пг = 253* 24*1*1,16 / 16,85= 428 м³

Коб = 24/ 168=  1.42

2) Для обеспечения производительности 25 000 м³ в год устанавливаем число стендов 25 000/ 488 = 51 шт.

4.2.Проектирования и расчет агрегатно–поточной линии для производства забивных свай.

1) Годовая производительность линии

Пг = Вр * h * 60 * V* Z / Тцф;[1]

Где Вр = 253 – расчетный фонд времени работы оборудования : h – время работы в сутки ( h = 24 ч.)

V – средней объем изделия; м³: Тцф – максимальная продолжительность ритма работа линии (Тцф = 12 мин, ОНТП – 07 -85); Z – число одновременно формуемых изделий ;  (Z =2)

Пг = 253*24 * 60* 0,46 *2/12 = 27931,2 м³.

Согласно расчету принимаем одну линии с одним формовочным постом и вибростендом для обеспечения заданной производительности 30 000 м³ в год.

2) Определяем количество камер  при   трехсменной работе производства.

Nк = h* Тк * 60/24 * Тцф * m [1]

где h – время работы при трехсменной работе цеха (h = 23)

Тк – средняя продолжительность оборота камер, ч;

Тк = tр + tз + tто + tк

Где tр – продолжительность разгрузки камер;

tр = 0,1 * m ; [1]

где  m – количество форм в одной камере, шт (m = 8)

tр = 0.1 * 8 = 0,8 ч

tз – продолжительность загрузки форм в камеру;

tз =  m * Тцф/60 + 0,1 = 8 * 12/ 60 = 1,7

tто – продолжительность периода тепловой обработки изделий, tто = 11ч

tк – продолжительность снятия крышек; tк = 0, 1ч

Тк = 0,8 + 1,7 + 11 + 0,1 = 13,6 ч

Nк = (23 * 13,6 * 60)/ 24 * 12 * 8 = 8,15

Для обеспечения заданной производительности 30 000 м³ принимаем 8 пропарочных камер ямного типа.

3) Расчет потребности в механических формах:

Nф = 1,05 * (60 * Тоб.ф/Тцф); [1]

где 1,05 – коэффициент учитывающий запас форм на ремонт; Тоб.ф – среднее время одного оборота формы, ч.

Тоб.ф = tто + tрас + tа + tф + tз + tр + tо; [1]

где tто – время тепловой обработки (tто = 11ч); tрас – распалубка, чистка и смазка формы (tрас = 0,2); tа – время установки арматуры (tа = 0,05ч); tф – продолжительность формования изделий (tф = 0,2ч); tз = 1,7ч; tр = 0,8; tо – продолжительность ожидания формы перед формованием (tо = 0,05ч); [8]

Тоб.ф = 11+ 0,2 + 0,05 + 0,2 + 1,7 + 0,8 + 0,05 = 14

Коэффициент оборота формы, [2]:

Коб.ф = 24/ Тоб.ф = 24/14 = 1,71

Nф = 1,05 * (60 *14)/12 = 73

Принимаем 73 формы для обеспечения производительности предприятия в 30 000 м³.

4) Определение размеров ямной пропарочной камеры:

линейные размеры сваи составляет 6000 × 300 × 300; габариты формы 6400 × 550 × 400 мм

а) Длина камеры:

Lк = n * L + (n + 1) * L1, [2];

где n – количество форм по длине камеры; L – длина камеры; L1 – расстояния между стенкой формы и стенкой камеры (L1 = 0,4м), [2]

Lк = 1* 6,4 + (1+1) * 0,4 = 7,2м

б) Ширина камеры:

Вк = n1 * в + (n1 + 1) * в1, [2];

где n1 – количество форм по ширине камеры, [2]; в – ширина формы; в1 – расстояние от стенки формы до стенки камеры, (в1 = 0,4), [2]

Вк = 2 * 0,55 + (2 + 1) * 0,4 = 2,3м

в) Высота (глубина) камеры:

Нк = m * (h +h1) + h2 + h3, [2];

где m – количество по высоте камеры, шт (принимаем по высоте 4 формы m = 4); h – высота формы (h = 0,4м); h1 – расстояние между формами (h1 = 0,2м); h2 – расстояние от пола формы до дна камеры (h2 = 0,15м); h3 – расстояние между верхним изделием и нижней частью крышки камеры (h3 =0,05м).

Нк = 4 * (0,4 + 0,2) + 0,15 + 0,05 = 2,6м

Принимаем камеру с габаритами Lк × Вк × Нк, мм:  7200 × 2300 × 2600

4.3.Проектирование  и расчет агрегатно-поточной линии для производства ригелей тяжелого каркаса, объемом 5 000 м³.

1) Годовая производительность линии

Пг = Вр * h * 60 * V* Z / Тцф;[1]

Где Вр = 253 – расчетный фонд времени работы оборудования : h – время работы в сутки ( h = 24 ч.)

V – средней объем изделия; м³: Тцф – максимальная продолжительность ритма работа линии (Тцф = 12 мин, ОНТП – 07 -85); Z – число одновременно формуемых изделий ;  (Z =1)

Пг = 253*24 * 60* 0,167 *1/12 = 5070,12 м³.

Согласно полученной годовой производительности 5070,12 м³ принимаем одну линию с одним формовочным постом и вибростендом для обеспечения заданной производительности 5 000 м³ в год.

2) Определяем количество камер  при   трехсменной работе производства.

Nк = h* Тк * 60/24 * Тцф * m [1]

где h – время работы при трехсменной работе цеха (h = 23)

Тк – средняя продолжительность оборота камер, ч;

Тк = tр + tз + tто + tк

Где tр – продолжительность разгрузки камер;

tр = 0,1 * m ; [1]

где  m – количество форм в одной камере, шт (m = 8)

tр = 0.1 * 8 = 0,8 ч

tз – продолжительность загрузки форм в камеру;

tз =  m * Тцф/60 + 0,1 = 8 * 12/ 60 = 1,6

tто – продолжительность периода тепловой обработки изделий, tто = 11,5ч

tк – продолжительность снятия крышек; tк = 0, 1ч

Тк = 0,8 + 1,7 + 11 + 0,1 = 13,6 ч

Nк = (23 * 13,6 * 60)/ 24 * 12 * 8 = 4,15

Для обеспечения заданной производительности 5 000 м³ принимаем 4 пропарочные камеры ямного типа.

3) Расчет потребности в механических формах:

Nф = 1,05 * (60 * Тоб.ф/Тцф); [1]

где 1,05 – коэффициент учитывающий запас форм на ремонт; Тоб.ф – среднее время одного оборота формы, ч.

Тоб.ф = tто + tрас + tа + tф + tз + tр + tо; [1]

где tто – время тепловой обработки (tто = 11,5ч); tрас – распалубка, чистка и смазка формы (tрас = 0,2); tа – время установки арматуры (tа = 0,05ч); tф – продолжительность формования изделий (tф = 0,2ч); tз = 1,6ч; tр = 0,8; tо – продолжительность ожидания формы перед формованием (tо = 0,05ч); [4]

Тоб.ф = 11+ 0,2 + 0,05 + 0,2 + 1,7 + 0,8 + 0,05 = 14,4

Коэффициент оборота формы, [2]:

Коб.ф = 24/ Тоб.ф = 24/14 = 1,6

Nф = 1,05 * (60 *14)/12 = 47

Принимаем 47 форм для обеспечения производительности предприятия в 5 000 м³.

4) Определение размеров ямной пропарочной камеры:

линейные размеры сваи составляет 5560 × 900 × 500; габариты формы 5960 × 1150 × 600 мм

а) Длина камеры:

Lк = n * L + (n + 1) * L1, [2];

где n – количество форм по длине камеры; L – длина камеры; L1 – расстояния между стенкой формы и стенкой камеры (L1 = 0,4м), [2]

Lк = 1* 5,9 + (1+1) * 0,4 = 6,7м

б) Ширина камеры:

Вк = n1 * в + (n1 + 1) * в1, [2];

где n1 – количество форм по ширине камеры, [2]; в – ширина формы; в1 – расстояние от стенки формы до стенки камеры, (в1 = 0,4), [2]

Вк = 2 * 1,15 + (2 + 1) * 0,4 = 3,5 м

в) Высота (глубина) камеры:

Нк = m * (h +h1) + h2 + h3, [2];

где m – количество по высоте камеры, шт (принимаем по высоте 4 формы m = 4); h – высота формы (h = 0,4м); h1 – расстояние между формами (h1 = 0,2м); h2 – расстояние от пола формы до дна камеры (h2 = 0,15м); h3 – расстояние между верхним изделием и нижней частью крышки камеры (h3 =0,05м).

Нк = 4 * (0,6 + 0,2) + 0,15 + 0,05 = 3,4 м

Принимаем камеру с габаритами Lк × Вк × Нк, мм:  6700 × 3500 × 3400

4.4.Проектирование бетоносмесительного узла и приготовление бетонкой смеси.

1) Часовая производительность бетоносмесительного узла по тяжелому бетону:

Qч = V * nз * * Kн * m/ 1 000, [6];

где V – объем смесительного барабана, м³;  nз – число замесов в час; Kв – коэффициент использования времени; Kн – коэффициент неравномерности выдачи и потребления бетонной смеси; m – коэффициент выхода бетонной смеси.

nз = 35 – расчетное количество замесов в час для приготовления на плотных запонителях тяжелых бетонных и растворных смесей с автоматизированным дозированием сосатвляющих, приготовленных в смесителях принудительного действия [ОНТП – 07 -85];

m = 6,67

Kн = 0,8

Kв = 0,91

Qч = 750 * 35 * 0,91 * 0,8 * 0,67/ 1000 = 12,8 м³/ч

2) Годовая производительность БСУ определяется по формуле:

Qг = Qч * tсм * N * Тф, [6];

где tсм – время работы в смену, ч; N – количество смен; Тф – годовой фонд времени работы оборудования.

Qг = 12,8 * 8 * 3 * 253 = 77744,06 м³/год

3) Число бетоносмесителей, требуемых для выполнения производственной программы завода.

М = 1 000 *  Qг/(Вг * V * m * nз * Kв), [2];

М = 1 000 * 77744,06/ (6072 * 750 * 0,67 * 35 * 0,91) = 0,79

Для производственной программы завода необходим 1 бетоносмеситель принудительного действия вместимостью 750 л СБ – 146. Также 1 бетоносмеситель  СБ – 146 используется в качестве резервного, который в свободное время используется для приготовления товарного бетона. Бетоносмесители устанавливаются в типовой секции 409 – 28 – 30.

Типовая автоматизированная секция 409 – 28 – 30:

- высота секции – 26,6 м,

- площадь в плане – 72 м²

Бетоносмесительный цех проектируется с учетом того, чтобы для быстрой подачи бетонной смеси на производство, его расположение было как можно ближе с формовочным цехом – это обеспечивает наиболее эффективную подачу бетонной смеси к формовочным постам.

Подача расходных материалов бетонной смеси происходит по схеме: через затвор течки силоса материал попадает на ленточный конвейер, с ленточного конвейера происходит подача материалов в распределительный механизм, подающий материалы в разные расходные бункера.

Подача цемента из силосов происходит пневматически по цементопроводу при помощи пневмонасосов. По цементопроводу цемент поступает в расходные бункера БСУ [3]

В расходных бункерах происходит сепарация материалов по отсекам. Для крупнозернистого заполнителя предусмотрено три отсека, для мелкозернистого два.

Чтобы не происходило прилипание и зависание заполнителей на стенках в нижней части бункера, при их повышенной влажности, применяются навесные вибрационные сводообрушители.

Также в конструкции расходных бункеров применяют устройства для аэрации цемента, указатели уровней заполнения отсеков бункеров.

Запас материалов в расходных бункерах составляет: 2 часа – для мелкого и крупного заполнителя; 3 часа – для цемента.

После расходных бункеров в схеме предусмотрены весовые дозаторы, где происходит их отвес согласно рецепту (дозировке).

При отвешивании компонентов могут встречаться незначительные погрешности, которые должны соответствовать разрешенными для данного типа дозаторов, но не более ± 1% для цемента, воды, жидких химических добавок;  ± 2% для заполнителей.

Дозатор, применяемый для отвешивания заполнителей однофрикционный, дозатор для цемента способен взвешивать цемент любой из двух марок, находящихся в смежных бункерах, дозатор для жидких компонентов приспособлен для дозирования воды и жидких компонентов. [3]

Дозаторы сухих компонентов бетонной смеси загружают из соответствующих отсеков бункера.

Вода поступает из расходного бака, наполняемого из водопроводной магистрали. Водные растворы добавок подают в дозаторы с помощью циркуляционного трубопровода от установок по приготовлению добавок.

Дозаторы, применяемые в цехе приготовления бетонной смеси различаются по назначению: для жидкости – 6.006. ХД – 200 – 2БЖ с пределом взвешивания от 40 до 200 кг; для цемента принимается дозатор 6.001. АД – 600 – 2 БЦ с пределом взвешивания 200 – 400 кг; для щебня 6.011.АД – 1600 – 2БЩ (400 – 1600 кг); для песка 6.012.АД – 500 – 2БП (100 – 500 кг)

Применяемый комплект дозаторов серии АД имеет цикл дозирования 45 с и классы точности 1 и 2. [4]

После цикла дозирования по схеме компоненты подаются в работающий бетоносмеситель.

Подача компонентов происходит в следующей последовательности; цемент вводится смешанным с песком затем щебень, затем вода с добавкой (добавка вводится в растворе с водой концентрацией 20%). Время перемешивания определяется маркой бетоносмесителя и составляет для бетоносмесителя СБ – 146 50 сек, после чего готовая бетонная смесь подается в бетонораздатчик, который перемещаясь по бетоновозной эстакаде доставляет смесь к формовочным постам.

4.5.Проектирование складов арматуры.

По нормам хранения склад арматурной стали проектируется крытыми и как правило располагается максимально приближенным к подъездным путям (железнодорожного, автотранспорта).

Сталь на складе сортируется по маркам, по классу, и по назначению. Склады оборудованы ячейками и стеллажами для хранения стержневой арматуры и  отсеками для хранения буфтовой арматуры.

Все отсеки и ячейки снабжаются бирками с указанием класса, марки, а также для метра арматуры.  [6]

Арматурный склад должен вмещать такое количество арматурной стали, которое бы удовлетворяло трехнедельную потребность  арматурного цеха.

Сталь доставляется в арматурный цех с помощью самоходных тележек либо с помощью крановых операций. [1]

Площадь складских помещений для хранения арматурной стали определяются по формуле, [1]:

А = Qсут * Tхр * К1/m, [1];

где Qсут – суточная  потребность в арматуре, т:

Тхр – срок хранения; Тхр = 25 сут ( по ОНТП – 07 – 85):

К1 – коэффициент, учитывающий проходы при хранении стали на складах и в закрытых складах, К1 = 2,5 (ОНТП – 07 – 85); m – массе стали, размещаемой на 1 м² площади склада, т/м²:

Масса стали в бухтах – 1,2 т/м²

Сталь в прутках – 3,2 т/м²

Полосовая сталь – 2,1 т/м²

Сетки в рулонах – 0,4 т/м²

mср = 1,7 т/м²

Следовательно площадь складов арматуры равна:

А = 82,3 * 25 * 2,5/ 1,7 = 3025 м²

4.6.Проектирование арматурозаготовительного отделения.

Изготовление арматурных сеток и каркасов осуществляется высокопроизводительным оборудованием (сварочные станки, станки для гибки и правки и т.д.). Процесс изготовления строится по принципу единого технологического потока от подготовки арматурной стали до получения готового изделия по возможности без промежуточных перевалочных операций и межоперационного хранения заготовок и полуфабрикатов.

Внутрицеховую доставку арматурной стали, заготовок и готовых арматурных элементов производят  мостовыми кранами и ручными тележками

Арматурный цех состоит из отделения заготовки, сварки, укрупнительной сборки и изготовления закладных деталей. В этих отделениях выполняют следующие основные операции: правка, резка, гнутье и стыковая сварка (заготовка); сварка плоских каркасов и сеток, укрупнительная сборка объемных каркасов; изготовление и металлизация закладных деталей; доработка арматурных изделий (приварка отливающихся стержней и закладных деталей, вырубка отдельных стержней для образования отверстий в сетках и др.)

В соответствии с необходимыми процессами подбирают и компонуют оборудование арматурного цеха [1].

Для средних заводов железобетонных изделий и КПД производительностью 60 – 120 тыс. м³ в год мощность арматурных цехов составляет от 3 до 6 тыс. т. арматурных изделий в год. Арматурный цех располагают вместе с формовочным в одном блоке [6].

Правка и резка арматурной стали диаметром от 3 до 12 мм классов В – I; А – I; А - II,А -  III, поставляемой в мотках производится на правильно-отрезных следующих типов: установка СМЖ – 357, станки И – 6022А; ГД – 162-01 и ИВ – 6118. [6]

Станки работают стабильно при заготовке прутков длиной от 1000 до 9000 мм.

Для мерной резки стержневой арматуры применяется станок механические станки типа СМЖ – 322А и гидравлические 175А.

Для экономии стали предусмотрено стыкование стержней на стыковой сварочной машине.

Для гибки арматурных стержней применяются универсальные станки СМЖ – 179А.

Сварные сетки и плоские каркасы изготавливают контактной сваркой на высокопроизводительных многоэлектродных сварочных машинах МТМ – 160; МТМ – 166. Гибка изготовленных арматурных сеток осуществляется на станках для гибки сварных сеток СМЖ – 353А

Заготовка стержней напрягаемой арматуры заключается в отмеривании и отрезки стержней заданной длины, образовании на их концах временных концевых анкеров или установке инвентарных зажимов. Для сварки горячекатаной стержневой арматуры и высадки на обоих ее концах анкерных головок используют установку СМЖ – 524. она состоит из приемного и подающего роликовых конвейеров, роликового станка для резки арматуры СМЖ – 133А; машины МС – 2008 для комплектной стыковой сварки и механизма продольной подачи стержней по роликовым конвейерам.

Для сборки и сварки объемных арматурных каркасов предназначена горизонтальная установка 7207/ 1А.

4.7.Проектирование складов цемента.

Проектируемый завод для хранения цемента оборудуется складами силосного типа, изготавливаемых из железобетона, представляющих собой цилиндры с коническим днищем. Силоса группируются в несколько рядов.

Цемент поставляется на завод железнодорожным транспортом, а также автоцементовозами. При разгрузке цемент поступает в приемные устройства цементного склада. Для разгрузки крытых железнодорожных вагонов применяются пневморазгрузчики. Пневматические разгрузчики всасывающего типа забирают из крытых вагонов и подают его на расстояние до 12 м в приемный бункер пневмоподъемника.

На предприятии используется автоматизированный склад хранения цемента. В состав типового автоматизированного склада входят: приемный бункер, плоская башня, фильтр, камерный насос или винтовой разгрузчик, распределительное пневматическое устройство, цементопроводы, исполнительный механизм, системы масло и влагоочистки сжатого воздуха и автоматического управления.

Для контроля и автоматического управления загрузкой и выгрузкой в силосах предусмотрены указателей уровней. Днища силосов оснащаются аэрационными сводоразрушающими устройствами, состоящими из аэродорожек и данных пневморазрушителей с системой дистанционного управления.

Во избежание слеживания цемента предусмотрена перекачка его из одного силоса в другой.

Для очистки воздуха выходящего из силосов бункеров приема и выдачи применяются фильтры и циклоны, под которыми установлены сборники пыли, отсасываемой пневморазгрузчиком.

Вместимость складов цемента рассчитывается по формуле:

Vц = (Qсут * Тхр)/ 0,9; [2]

где Qсут – суточный расход цемента в т; Тхр – нормативный запас хранения цемента (Тхр = 10 сут, по ОНТП – 07 – 85); 0,9 – коэффициент заполнения емкостей.

Vц = (73,8 * 10)/ 0,9 = 820 т

Принимаем автоматизированный склад вместимостью 960 т с количеством силосных банок 8 штук (Типовой склад 409 – 29 – 64; табл. 4.1.5. [6])

Проектирование склада заполнителей.

Доставка заполнителей на предприятие осуществляется как по железной дороге, так и автотранспортом.

Для выгрузки из полувагонов заполнителей применяется передвижные разгрузочные машины ТР – 2. для хранения заполнителей на предприятии мощностью до 100 тыс. м³/ год используется штабельно-траншейный склад. Хранение заполнителей производится по видам, фракциям и сортам путем устройства разделительных стенок.

Для перемещения материалов на складе используется погрузочно-разгрузочная машина ТР – 2.

При смерзании заполнителей во время их транспортировании при низких температурах или их слеживании используют бурорыхлительную машину БРМ – 80/110

Вместимость склада заполнителей Vз (м³) определяется по формуле [6]

Vз = Qсут * Тхр * 1,2 * 1,02 ;[6]

где Qсут – суточный расход материалов

Тхр - нормативный запас хранения материалов (Тхр = 10 сут, по ОНТП – 07 – 85); 1,2 – коэффициент разрыхления; 1,02 – коэффициент учитывающий потери при транспортировке.

= 219,05 * 10 * 1,2 * 1,02 = 2681,2 м³

Vщ = 305,03 * 10 * 1,2 * 1,02 = 3733,6 м³

Vобщ = 2681,2 + 3733,6 = 6416 м³

Для данного типового проекта принимаем типовой штабельно-траншейный склад вместимостью до 9 000 м³ (шифр склада 708 – 25 – 86) с площадью в плане 3378 м².

4.8.Проектирование складов готовой продукции.

Склады готовой продукции на предприятиях железобетонных изделий предназначены для приема и хранения, принятых отделом технического контроля изделий до отгрузки их потребителю по железной дороге или автотранспортом.

В теплое время года склад используют для выдерживания бетона с целью ускорения оборачиваемости пропарочных камер и форм. В некоторых случаях на складах ведут укрупнительную сборку составных конструкций, осматривают изделия и устраняют мелкие дефекты и повреждения.

Изделия, поступающие на склад готовой продукции маркируются. В маркировке указывается: логотип фирмы, номер заказа, марка изделия, его вес, дата изготовления и знак ОТК, а также знак сертификата, если продукция сертифицирована.

Склад готовой продукции на заводе – это открытая прямоугольная площадка, оборудованная подъемными механизмами, покрытие площадки преимущественно бетонное. Чтобы улучшить водоотвод со складов готовой продукции и обеспечить бесперебойную работу склада в любую погоду устраивают уклоны в 1 - 2° в сторону ближайших дождеприемников.

Для вывода изделий предусмотрены дороги сквозные и кольцевые, шириной, достаточной для свободного проезда двух машин.

При хранении изделий в штабелях между ними предусматривается пространство для свободной погрузки и выгрузки изделий, так чтобы, не повреждать изделия в соседних штабелях. Проходы между штабелями в продольном направлении располагают не реже чем через каждые два штабеля, в поперечном не реже чем через каждые 25 метров.

При хранении в штабелях используются швеллерные прокладки и подкладки.

Трубы хранятся в рабочем положении, как в специальных кассетах, так и складированием друг на друга с использованием специальных прокладок и противооткатных приспособлений.

Сваи хранятся горизонтальными рядами остриями в одну сторону. Между горизонтальными  рядами свай (как при хранении, так и при транспортировании) укладывают деревянные прокладки. Под нижний ряд свай прокладки укладываются на тщательно выровненное основание. Все прокладки для сохранения монтажных петель, должны быть на 20 мм выше высоты петли. Высота штабеля не должна превышать 2,5 метра.

Колоны следует укладывать в штабеле в 4 ряда. Высота штабеля не должна превышать 2 метра. Прокладки между колонами и под ними укладываются в местах расположения строповочных отверстий и монтажных петель.

Площадь склада готовой продукции определяется по формуле [6]:

А = Qсут * Тхр * К1 *К2/ Qн

где Qсут – количество изделий, выпускаемых в сутки, м³; Тхр - нормативный запас хранения материалов (Тхр = 10 сут, по ОНТП – 07 – 85); К1 – коэффициент, учитывающий потери площади склада на проезды и проходы, (К1 = 1,5 по ОНТП – 07 – 85); К2 – коэффициент, учитывающий потери площади склада при применении кранов, (К2 = 1,3 – при использовании мостовых кранов); Qн – нормативный объем изделий, допускаемый для хранения на 1 м² площади, м³

Для труб:

Ат = (19,8 + 19,8) * 10 * 1,5 * 1,3/ 1,2 = 644 м²

Для свай:

Ас = (59,3 + 59,3) * 10 * 1,5 * 1,3/ 1 = 2312,7 м²

Для колон:

Ак = (49,4 + 49,4) * 10 * 1,5 * 1,3/ 1 = 1926,6 м²

Общая площадь склада:

Аобщ = Ат + Ас + Ак = 644 + 2312,7 + 1926,6 = 4890 м²

Вместимость склада определяется по формуле [2]:

Vск = Vсут * Тхр, [2]:

где Vсут - количество изделий, выпускаемых в сутки, м³;

Тхр - нормативный запас хранения материалов (Тхр = 10 сут, по ОНТП – 07 – 85)

Vск = 257 * 10 = 2570 м³