МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ.

Кафедра: ТВМиБ.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ.

По дисциплине: Технология бетонных и железобетонных изделий и конструкций.

Тема: Проектирование завода ЖБИ по производству панелей внутренних стен общей производительностью 60000 м³ в год.

Выполнил: студент Петров Е.Н.

(Технологический факультет,

группа 5 СД, шифр СД 97-045)

Руководитель проекта:

К защите_______________________

Москва 2002

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА.

Кафедра: ТВМиБ.

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА.

Тема: Проектирование завода ЖБИ по производству панелей внутренних стен общей годовой производительностью 60000 м³ в год.

Руководитель:

Разработал: Петров Е.Н.

Технологический факультет, 5 курс, группа СД, шифр СД 97-045.

Москва 2002

Содержание.

1. Введение.

2. Номенклатура выпускаемой продукции.

3. Обоснование места строительства.

4. Обоснование способа производства.

5. Подбор состава бетона.

6. Производственные мощности. (потребность в сырьевых материалах).

7. Расчет технологической линии.

8. Расчет и проектирование БСУ.

9. Расчет и проектирование арматурного цеха.

10. Расчет и проектирование складов инертных, цемента, арматуры, готовой продукции.

11.Контроль качества.

12. Генплан.

13. Список используемой литературы.

1. Ведение.

Бетон - один из древнейших строительных материалов. Из него построены галереи египетского лабиринта (3600 лет до н.э.), часть Великой китайской стены (3 в. до н.э.), ряд других сооружений на территории Индии, Древнего Рима и в других местах.

Однако использование бетона и железобетона для массового строительства началось только со второй половины XIX в. после получения и организации промышленного выпуска портландцемента, ставшего основным вяжущим веществом для бетонных и железобетонных конструкций и изделий. Вначале бетон использовался для возведения монолитных конструкций и сооружений. Применялись жесткие и малоподвижные бетонные смеси, уплотняющиеся трамбованием. С развитием железобетонных конструкций, армированных сетками и каркасами, связанными из стальных стержней, чтобы обеспечить надлежащее распределение и уплотнение материала в бетонируемой конструкции, начинают применять более подвижные и даже литые бетонные смеси. Однако применение подобных смесей затрудняло получение бетона высокой прочности, требовало повышенного расхода цемента, поэтому большим достижением появилось в тридцатых годах способа уплотнения бетонной смеси вибрированием, что позволило обеспечить хорошее уплотнение малоподвижных и жёстких бетонных смесей, снизить расход цемента в бетоне, повысить его прочность и долговечность. В эти же годы был также предложен способ предварительного напряжения арматуры в бетоне, способствовавший снижению расхода арматуры в железобетонных конструкциях, повышению их долговечности и трещиностойкости.

В пятидесятых годах бурное развитие получает производство сборных железобетонных конструкций, всё возрастающими темпами ведётся химизация технологии бетона и железобетона, используются новые виды вяжущих и заполнителей, химические добавки, улучшающие свойства бетона, новые виды бетонов, значительно расширяются области использования бетонных и железобетонных конструкций. Эти тенденции сохраняются и в наши дни.

Выбор метода изготовления различных изделий и конструкций зависит от номенклатуры, технологических особенностей каждого метола и объёма производства.

При этом решающее значение имеют технико-экономические показатели конкретных изделий тем или иным методом.

2. Номенклатура выпускаемой продукции.

Проектируемый завод ориентирован на выпуск плит ВС объемом 60000 м³/ год. Изделия должны отвечать следующим требованиям.

Табл. 1.  габариты изделия  и расход материалов

| Габариты, мм |  |  | Марка бетона | Объём изделия, м³ | Расход металла, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | B | D |  |  | На изделие | На 1 м³ изделия |
| 3580 | 180 | 2740 | 400 | 1.76 | 409.4 | 232.61 |

3. Обоснование места строительства.

Место строительства проектируемого завода является окрестности города Троицка. Целесообразностью выбора данного района строительства является то, что Троицк расположен рядом с основными транспортными артериями области. Также его небольшое удаление от столицы делает его весьма привлекательным для выхода товаров на рынок.

Кроме того использование местных сырьевых материалов, как то: песок – тульского месторождения, цемент – подольского цементного завода, щебень – звенигородского месторождения и др., не только упрощает его доставку на предприятие, но и значительно сокращает расходы на его транспортировку.

Наличие в Троицке всех основных ресурсов: энергетических, транспортных, кадровых и т. д. не только ускоряет процесс выхода товаров на рынок, но и в целом ускоряет оборачиваемость капиталов.

Также постоянный рост в районе жилищного многоэтажного строительства, и  все возрастающие потребности в железобетонных конструкциях и в панелях внутренних стен в частности, делает Троицк еще более привлекательным местом для строительства, проектируемого завода.

4. Обоснование способа производства.

Конвейерный способ - усовершенствованный поточно-агрегатный способ формования железобетонных изделий. При конвейерном способе технологический процесс расчленяется на элементарные процессы, которые выполняются одновременно на отдельных рабочих постах.

При конвейерном способе формы с изделиями перемещаются от одного поста к другому специальными транспортными устройствами, каждое рабочее место обслуживается закрепленным за ним звеном. Для конвейера характерен принудительный ритм работы, т.е. одновременное перемещение всех форм по замкнутому технологическому кольцу с заданной скоростью. Весь процесс изготовления изделий разделяется на технологические операции, причём одна или несколько из них выполняются на определённом посту.

Конвейерные линии по характеру работы могут быть периодического и непрерывного действия, по способу транспортирования-с формами, передвигающимися по рельсам или роликовым конвейерам, с формами, образуемыми стальной непрерывной лентой или составленными из ряда элементов и бортовой оснастки; по расположению тепловых агрегатов - параллельно конвейеру, в вертикальной или горизонтальной плоскости, а также в створе его формовочной части. Наибольшее применение получили конвейеры периодического действия с формами, передвигающимися по рельсам и образующими непрерывную конвейерную линию из 6-15 постов, оборудованных машинами для выполнения операций технологического процесса. Изделия изготавливают с ритмом 12-15 мин; скорость перемещения 0.9-1.3 м ∕с; после выполнения одного элементарного цикла вся цепь тележек-поддонов  перемещается на длину одного поста; для формования изделий используют современные машины и оборудование, при необходимости выделяют посты для укладки отделочного слоя; ко всем постам подают материалы и полуфабрикаты (бетонную смесь, раствор, арматурные каркасы, облицовочную плитку и др.).

Рациональной областью применения конвейерной технологии следует считать специализированное производство изделий одного вида и типа- плит перекрытий и покрытий, панелей внутренних стен, шпал и др.Возможно применение конвейеров для производства колонн и ригелей с обычной и напрягаемой арматурой, санитарно-технических кабин, блок-комнат и др.

5. Подбор состава тяжелого бетона.

- Определяем В/Ц отношение.

В∕ Ц = А* Rц ∕ (Rб + А* 0.5*Rц),

Где  А; А1 - коофицент учитывающий качество заполнителя.

А=0.6 (Заполнитель среднего качества )

А=0.4 (Заполнитель среднего качества)

В∕Ц = 0.4* 500 ∕ (400+0.6*0.5*500)=0.55

- Определение расхода воды:

Определяется в зависимости от удобоукладываемости.  Подвижность смеси составляет 1-4 см, следовательно, при наибольшей крупности зёрен щебня в 20 мм расход воды составит 165 литров ∕ м³ бетонной смеси, с учетом применения 3% раствора суперпластификатора СП – 3.

- Определение расхода цемента

Расход  цемента определяется по формуле:

Ц= В∕ В ∕ Ц = 165 ∕ 0.55= 336 кг

- Определение расхода заполнителя.

Абсолютный объём заполнителя определяется по формуле :

Vз=1000-В∕ρв - Ц ∕ρц, л

Где ρв - плотность воды (=1)

ρц - плотность цемента (=3.1 кг∕ л)

Vз=1000-165-336∕ 3.1= 706.5 л

- Определение расхода мелкого заполнителя (песок).

Расход мелкого заполнителя определяется по формуле:

П =Vз * r * ρп , кг∕ м³

Где  r- доля песка в смеси заполнителей (r=0.39 при расходе цемента 336кг и наибольшей крупности зёрен 20мм)

П= 706*0.39*2.63=724 кг∕ м³

6)  Определение расхода щебня.

Расход щебня определяется по формуле:

Щ=Vз*(1-r)*ρщ, кг∕ м³

Где  ρщ - истинная плотность щебня (=2.69 кг∕ м³)

Щ=706.5*(1-0.39)*2.69=1157 кг∕ м³

7) Определение расхода добавки.

Расход добавки определяется по формуле:

Д = Ц * 0.7/ 100 = Ц * 0.007 = 336 * 0.007 = 2.4 кг/ м³

Состав бетонной смеси (на1м³):

Цемент- 336кг

Вода- 165л

Песок- 724кг

Щебень-1157кг

Добавка – 2.4 кг

Сумма: 336+165+724+1157 + 2.4 =2384.4 кг∕ м³

6. Производственные мощности предприятия.

( потребность в материалах).

Расчёт программы БСУ.

Потребность в материалах:

1)Потребность годовая:

Цг=Ц*П*1.015=336*60000*1.015=24555т

Пг=П*Произв.*1.015=724*60000*1.015*1.02=53968т

Щг=Щ*П*1.015=1157*60000*1.015*1.02=86245т

Вг=В*П*1.015=165*60000*1.015=13520т

Дг = Д*П*1.015=2.4*60000*1.015=146т

2)Потребность суточная:

Цсут=24555 ∕ 253=97т

Псут=53968 ∕ 253=213т

Щсут=86245 ∕ 253=341т

Всут=13520 ∕ 253=53т

Дсут=146/ 253= 0.57т

3)Часовая потребность:

Цчас=97 ∕ 16=6т

Пчас=213 ∕ 16=13т

Щчас=341 ∕ 16=21т

Вчас=53 ∕ 16=3.3т

Дчас=0.57/ 16=0.004т

Табл.2 Сводная таблица материального баланса.

| №п.п | Материалы и компоненты | Год, м³ | Сутки, м³ | Час, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонная смесь | 60000 | 237.6 | 14.8 |
| 2 | Цемент | 24555 | 97 | 6 |
| 3 | Песок | 53968 | 213 | 13 |
| 4 | Щебень | 86245 | 341 | 21 |
| 5 | Вода | 13520 | 53 | 3.3 |
| 6 | Добавка | 146 | 0.57 | 0.004 |
| 7 | Металл (арматура) | 16747.2 | 66.2 | 4.1 |

7. Расчет технологической линии.

1) Годовая производительность конвейерной линии импульсного типа.

Пгк = Вр * τ * h * 60 * V * ά / Рс, м³

Где Вр – годовой фонд рабочего времени оборудования, сут.

τ – время раб. смены.

h – количество смен.

V- объём бетона одного изделия.

Изделие однослойное, сложной конфигурации.

ά- кооф. переналадки оборудования.

Рс - мах, продолжительность ритма рабочей линии (из ОНТП-07-85 для изделий однослойных сложной конфигурации Рс=18 мин)

Пгк = 247*8*2*60*1.76*1/ 18 = 23185 м³

Заданная производительность цеха составляет 60000 м³ и обеспечивается следующим количеством (n) конвейерных линий.

nк= 1000* Пг/ Пк = 1000*60/ 23185=2.9

принимаем 3 конвейерные линии на 60000 м³

2) Необходимое количество форм на конвейере определяется по формуле:

Nф=1.05(mк + N+ q)

где 1.05 – кооф. учитывающий ремонт форм.

mк  - количество форм на технологических постах линии.

Технологических постов на линии равно 12, предварительная выдержка осуществляется в камере тепловой обработки. Следовательно, количество форм на конвейере равно 12.

Количество форм в камере тепловой обработки, шт.

Nк= 60* τ* tтво / 24*Рс

где tтво – продолжительность тепловой обработки (tтво = 9.5 ч. Принимается из ОНТП – 07-85, для бетона В30 и толщина изделия 160-300 мм.)

Nк= 60*8*2*9.5/24*18=21.1 шт.

Принимаем 22 формы.

q- количество форм на передаточных устройствах.

Количество форм на одной конвейерной линии составит:

Nq = 1.05*(12+22+1)=36.75 шт.

Принимаем 37 форм на одной конвейерной линии. Общее количество форм для обеспечения производительности 60000 м³ составит:

3*37=111 шт.

3) Число ярусов в камере тепловой обработки, длина которой равна лине конвейерной линии, вычисляется по формуле:

nя = 60* tтво/ mк*Рс

Число ярусов составит:

nя = 60*9.5/12*18=2.63

Принимаем камеру тепловой обработки с 3 ярусами.

4) Реальный цикл тепловой обработки определяется по формуле:

Тр = nя* mк*Рс/60 = (3*12*18)/60=10.8ч.

Принимаем режим тепловой обработки равной 9.5 ч, при этом продолжительность предварительного выдерживания в камере составит 10.8-9.5=1.3ч

Размеры камеры тепловой обработки для конвейерного способа производства определяются по следующим формулам.

Длина камеры (равна длине конвейера), м:

lк = mк* l´+ (mк – 1)* l1, м

mк – количество вагонеток по длине камеры, шт.

l´ - длина вагонеток, м

l1 – расстояние между вагонетками.

lк = 12*4.02+(12-1)*0.5=53.74 м

Ширина камеры, м:

вк= вn + 2в1

вn – ширина колеи на(0.04-0.05м) превышающей ширину изделия, м

в1 – расстояние от оси рельса до стенки камеры, м

вк= 2.8 + 2*0.2=3.2 м

Высота камеры, м:

hк= (h1+ h2+ h3)* nя+ hк*(nя-1)

h1 – высота вагонетки от головки рельса до верха формы

h2 – высота рельса.

h3 – зазор между верхом вагонетки и низом консоли, поддерживающей рельсовый путь.

hк  - высота консоли.

nя – количество ярусов в камере, шт.

hк = (0.6+0.2+0.1)*3+0.18*(3-1)=3,064

8. Расчет и проектирование БСУ.

Расчёт производительности БСУ.

Qг=Qч*tсм*N*Тф, м³∕ год

Где  tсм - время рабочей смены (=8ч)

N – количество смен (=2)

Тф – годовой фонд времени работы оборудования в сутки (=253)

Qч - часовая производительность БСУ

Qч=V*nз*Кв*Кн*m ∕ 1000, м³∕ час

Где V- объём смесительного барабана (=1200 м³)

nз-число замесов в час (=25)

Кв-кооф. использования времени (=0.91)

Кн – кооф. неравномерности выдачи и потребления бетонной смеси (=0.8)

m- кооф. выхода (=0.67)

Qч=1200*25*0.91*0.8*0.67 ∕ 1000=15.2  м³∕ час

Qгод=15.2*8*2*253= 60070 м³∕год

N= Пр*1000 ∕Q год

N= 72000 ∕ 60070=1.3 шт.

Для проектируемой мощности завода в 60000 м³∕ год окончательно принимаем бетоносмеситель БГЦ-5 в количестве 2штуки.

Техническая характеристика бетоносмесителя БГЦ-5:

Объём готового замеса – Vз=800 л.

Наибольшая крупность заполнителя – Dмах=120 мм

Частота вращения барабана электродвигателя – n= 0.3 об ∕ сек

Мощность электродвигателя – Pдв= 12 кВт

Габариты установки (длинна * ширина * высота), мм: 2550* 2020*2850

Масса, кг: 1900

9. расчет и проектирование арматурного цеха.

Часовую потребность в комплектах арматурных элементов определяют в зависимости от объема выпуска изделий формовочным цехом и рассчитывают по формуле:

Пч = Пгод/ Вр * V, где

Пгод – годовой объем выпуска изделий,  м³/ год

Вр – расчетный фонд рабочего времени, час (4000)

V – объем базового изделия, м³

Пч = 60000 / 4000*1.76= 8.5

Арматурный цех состоит из отделения заготовки, сварки, укрупнительной сборки и изготовления закладных деталей. В этих отделениях производят следующие операции : правка, резка, гнутье и стыковая сварка (заготовка); сварка плоских каркасов и сеток; гнутье сеток и каркасов; укрупнительная сборка объемных каркасов; изготовление и металлизация закладных деталей; доработка арматурных изделий ( приварка усиливающихся стержней и закладных деталей, вырубка отдельных стержней для образования отверстий в сетках и др.)

В соответствии с необходимыми процессами подбирают и компонуют оборудование для арматурного цеха. В состав оборудования входят: 1) станки для правки и резки арматурной стали и ее упрочнения путем волочения; станки для электротермического упрочнения стали; 2) станки для резки стержневой арматуры – приводные ножницы или комбинированные пресс-ножницы; 3) станки для гибки отдельных стержней арматуры и плоских сеток; 4) сварочное оборудование – сварочные дуговые аппараты, стыковые точечные и многоточечные машины. (АТМС 14*75 или МТМС 10*35).

10. расчет и проектирование складов цемента, инертных, готовой продукции и арматуры.

- Расчёт складов цемента и заполнителей.

Qц = (Qсут * Vкр) ∕ 0.9, м³

Где Qсут – суточная потребность в цементе.

0.9 – кооф. заполнения

Vкр - нормативный срок хранения (=8 при доставке ж/ д. транспортом)

Qц = (97 * 8) ∕ 0.9 = 862.5 м³

Принимаем 2 силосных склада по 500 м³ каждый

Qз=Qсут * Тхр *1.2 , м³

Где Qсут - суточный расход заполнителей

Тхр – нормативный запас хранения материала, сут

Для песка:

Qп= 213*8*1.2=2045 м³

Принимаем 2 отсека для песка по 1200м³ в каждом.

Для щебня:

Qщ= 341*8*1.2=2973м³

Принимаем 3 отсека для щебня по 1200м³ в каждом

По объёму готового замеса бетоносмесителя в 800л, подбираем комплект дозирующего оборудования ВДБ-500 на каждый бетоносмеситель.

Табл. 3  Техническая характеристика дозаторов входящих в комплект ВДБ-500

| Показатели | ВДБ-500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДИ-1200 | ДЦ-200 | ДЖ-200 |
| Пределы взвешывания, кг | 240-1200 | 40-200 | 40-200 |
| Погрешность допустимая,% | 2.5 | 2 | 2 |
| Масса, кг | 240 | 130 | 155 |

2) Расчет склада готовой продукции:

площадь склада готовой продукции определяется по формуле:

А= (Qсут * Тхр * К1 * К2)/ Qн, где

Qсут – количество изделий, поступающих в сутки, м³

Тхр – продолжительность хранения, сут.;

К1 – коэффициент, учитывающий площадь склада на проходы;

К2 – коэффициент, учитывающий потери площади складов при применении различных кранов;

Qн – нормативный объем изделий, допускаемый для хранения на 1м² площади, м³

А = (237.6 * 12 * 1.5 * 1.5) / 1.2= 5346 м²

Вместимость склада определяется по формуле:

Vск = Vсут*Тхр, где

Vсут – суточный объем изделий, м³;

Тхр – продолжительность хранения, сут

Vск = 237.6 * 12= 2852 м³

3) расчет склада арматуры:

Площадь склада арматуры определяется по формуле:

А = (Qсут * Тхр * К)/ м, где

Qсут – суточная потребность с учетом потерь, т;

Тхр – срок хранения, сут.:

К – коэффициент, учитывающий проходы на хранение стали на стеллажах и закрытых складах;

м – масса стали, размещаемой на складе, т/ м²

А = (66.2 * 20 * 2.5) / 3.2 = 1034 м²

Склады арматурной стали должны быть крытыми. Арматурную сталь хранят на складе по маркам, профилям, диаметрам и партиям.

11. Контроль качества на предприятии.

При получении бетонов высокого качества и экономичности необходимо проводить постоянный контроль над их  производством и на его основе управлять технологическими процессами, внося в них необходимые изменения и коррективы,

учитывающие колебания свойств исходных материалов и условий производства и гарантирующие получение заданных свойств бетона при минимальных материальных, энергетических и трудовых затрат.

- Контроль организуется на всех стадиях производства бетона изделий из него и включает контроль свойств исходных материалов, приготовление бетонной смеси и её уплотнение , структурообразование и твердение бетона и свойств готового материала или изделия (табл.5).

Для контроля используют различные способы и приборы. По полученным результатам  вносят коррективы в состав бетона, в параметры и режимы технологических операций на основе закономерностей, учитывающих влияния на свойства готового бетона различных технологических факторов.

Управление качеством бетона осуществляется на основе пооперационного контроля производства.

Необходимо предусматривать мероприятия , обеспечивающие сохранение высокого качества изделий после их изготовления. Бетон является хрупким материалом , поэтому при небрежном хранении и транспортировке в изделиях легко могут появиться дефекты – отколы углов и кромок, трещины и др. Во избежании этого следует содержать в порядке транспорт , складировать изделия с выполнением всех предусмотрительных мер – установкой специальных прокладок в соответствующих местах , применять при погрузке соответствующие специальные захваты, использовать соответствующим образом оборудованные транспортные средства.

Табл. 4 Производственный контроль на заводах сборного железобетона.

| № п∕п | Этапы производственного фонда | Объект контроля | Этапы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приёмка материалов | Цемент, добавки заполнители | Определение физико - механи- ческих свойств. |
| 2 | Производство полуфабрикатов | Бетонная смесь | Контроль за точностью дозирования, продолжительностью перемешивания и степени подвижности (жёсткости). |
| 3 | Формование изделие | Арматурные каркасы Формы и опалубка Подготовка к бетонированию Бетонирование | Проверка размеров каркасов, прочности сварных стыков Проверка правильности сборки форм, качества опалубки, качества смазки форм Проверка положения арматурных каркасов и закладных частей, контроль степени напряжения арматуры Контроль над укладкой, продолжительностью и степенью уплотнения бетонной смеси. |
| 4 | Тепловлажностная обработка | Режим тепловой обработки | Контроль температуры, влажности и продолжительности теплообработки. |
| 5 | Распалубка изделий | Готовое изделие | Контроль формы и размеров изделия, качества отделки |
| 6 | Приём изделий ОТК на склад готовой продукции выдача потребителю | Контрольные кубы Готовые изделия | Определение прочности бетона, водонепроницаемости и морозостойкости. Определение прочности бетона приборами без разрушения прочности, жёсткости натурными испытаниями, толщины защитного слоя. |

12. Генплан предприятия.

Принципом генплана является разделение его территории на зоны – предзаводскую, производственную, подсобную, складскую. Предзаводскую зону располагают со стороны основных магистралей. В ней размещается административно-бытовой корпус, стоянки автотранспорта. В производственной зоне размещают главный корпус, бетоносмесительное отделение, блок вспомогательных цехов. В подсобной зоне размещают котельную, насосные станции, трансформаторные подстанции, компрессорные, сооружения водоснабжения и канализации. В складской зоне размещают склады готовой продукции, арматуры, цемента, инертных и т. д.

Транспортировку сырья, полуфабрикатов, готовых изделий к цехам и зданиям следует осуществлять кротчайшим путем с механизацией погрузочно-разгрузочных работ и с обеспечением транспортных требований: 1) все складские здания группируют вдоль линии железной дороги; 2) расстояние от железной дороги до зданий не менее 6 м, до ограждения - не менее 5 м; 3) дороги предприятия примыкают к улицам общего пользования; 4) предприятия с площадью боле 5 га должно иметь не менее двух выездов; 5) автодорога должна быть кольцевая, вокруг основного здания или если тупиковая, то иметь места для разворотов (тупики 12 * 12).

Расположение зданий должно обеспечивать санитарно-технические и противопожарные требования: 1) здания, где выделяются газ, дым и пыль, располагают к прочим зданиям и населенным пунктам с подветренной стороны (господствующие ветры) либо предусматривают защитные зоны шириной 50 м; 2) здания с шумным производством отделяют защитной зоной от общих и жилых зданий; 3) нельзя возводить на территории предприятия жилые здания и сооружения при расстоянии до открытых складов с пылью не менее 20 м, до административно-конторских зданий – не менее 50м; 4) пожароопасные сооружения необходимо располагать с подветренной стороны,  ко всем зданиям устраивают удобный подъезд, а пожарное депо располагают отдельно с шириной защитной площадки не менее 10 м устраивают пожарные гидранты и водоемы с запасом воды, минимальные размеры между зданиями устанавливают по пожароопасности  (СНиП II – 90 – 81) и степени огнестойкости зданий (СНиП II – 89 – 80), противопожарные разрывы колеблются от 10 до 30 м, а санитарные разрывы между зданиями должны быть не менее наибольшей высоты одного из них; 5) обеспечивают общие архитектурно-строительные требования благоустройства и озеленения территории; увязывают с соседними районами и предприятиями.

13.Список литературы.

1. Ю.М.Баженов. Технология бетона: Учеб. Пособие для технол. спец. строит. вузов. 2-е изд., перераб.- М.: Высш.шк., 1987.- 415 с.

2. Л.А.Малинина. Тепловлажностная обработка тяжёлого бетона.- М.: Стройиздат,1977.-158 с.

3. Г.И. Цителаури. Проектирование предприятий сборного железобетона. - М.: Высшая школа , 1986.- 312 с.

4. Ю.М.Баженов, А.Г. Комар. Технология бетонных и железобетонных изделий: Учебник для вузов.- М.: Стройиздат, 1984.- 672 с., ил.

5.А.А. Борщевский, А.С.Ильин. Механическое оборудование для производства строительных материалов и изделий:- М.: Высшая школа,1987.- 368 с., ил.

Приложение.

Табл. 1. Спецификация.

| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документация |  |  |
| А1 |  | 1 | Главный корпус. |  |  |  |
| А1 |  | 2 | Место для отдыха. |  |  |  |
| А1 |  | 3 | Административно-бытовой корпус. |  |  |  |
| А1 |  | 4 | Проходная . |  |  |  |
| А1 |  | 5 | Бетоносмесительное отделение. |  |  |  |
| А1 |  | 6 | Компрессорная . |  |  |  |
| А1 |  | 7 | Тракт подачи керамзита. |  |  |  |
| А1 |  | 8 | Склад керамзита. |  |  |  |
| А1 |  | 9 | Склад заполнителей вместимостью 3000 т. |  |  |  |
| А1 |  | 10 | Склад ГСМ. |  |  |  |
| А1 |  | 11 | Склад цемента вместимостью 1100 т. |  |  |  |
| А1 |  | 12 | Склад эмульсиона. |  |  |  |
| А1 |  | 13 | Блок вспомогательных служб. |  |  |  |
| А1 |  | 14 | Склад готовой продукции, арматурной стали, форм. |  |  |  |
| А1 |  | 15 | Нефтеловушка. |  |  |  |